Исследование коррозионной активности различных кислотных составов

Галкина А.Н., Власова В.Д., Потешкина К.А., Давлетшина Л.Ф.

Студент, 1 курс магистратуры

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Факультет химической технологии и экологии, Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности,

Москва, Россия

E–mail: alexandragalkina14@gmail.com

Кислотные обработки представляют собой один из наиболее применяемых и эффективных методов обработки призабойной зоны для восстановления и улучшения продуктивности скважин. Существенным фактором, влияющим на работоспособность нефтепромыслового оборудования, является коррозия. В ходе образования продуктов коррозии и их дальнейшей диссоциации в системе появляются ионы железа, что может приводить к образованию стойких эмульсий, осадков и выпадению солей. Следовательно, одними из основных компонентов для кислотных составов являются ингибиторы коррозии, которые в большинстве случаев представляют собой азотсодержащие соединения, способные адсорбироваться на поверхности металла и образовывать защитную пленку [1].

При разработке и анализе кислотных составов оцениваются такие показатели, как термостабильность, совместимость с пластовыми флюидами, вероятность образования осадков АСПО, межфазное натяжение на границе с углеводородами, а также скорость коррозии стали.

В НОЦ «Промысловая химия» проводились лабораторные исследования по оценке эффективности работы различных промышленных ингибиторов в максимально рекомендованных по ТУ концентрациях: Инвол-2А, Инвол-2Б, Напор-КБ, Сонкор 9510-К, NJ-100, ИКУ-128. В качестве агрессивной среды были взяты соляная кислота в концентрациях 5, 10 и 15% мас., так как она является одной из основных и наиболее часто применяемых кислот при проведении обработок скважин. Анодный процесс растворения металла протекает по реакциям [2]:

HCl → H++ Cl–

Fe+H2O = Fe(OH)ads−+H+

Fe(OH)ads− = Fe(OH)ads+e−

Fe(OH)ads+2Cl− → FeCl2+H2O+e−

Исследования проводились на стальных пластинах Ст3 в течение 24 часов при температуре 20±2°С.

Полученные данные показывают, что с увеличением концентрации соляной кислоты – скорость коррозии увеличивается. Все исследуемые ингибиторы снижают коррозионную активность до предельно допустимого значения – 0,2 г/м2*ч. Защитный эффект во всех концентрациях составляет более 90%. В частности, для ингибиторов коррозии NJ-100 и ИКУ-128 в 15%мас. соляной кислоте защитный эффект составляет 99% при концентрации ингибиторов 0,6% мас.

Литература

1. Силин М.А., Магадова Л.А., Толстых Л.И. и др. Промысловая химия: учебное пособие. М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2016.

2. Колотыркин Я.М. Влияние анионов на кинетику растворения металлов // Успехи химии – 1962. – 1962. - № 31 (3) – С. 322-335.