Экстракция тербия из азотнокислых растворов ди-(2-этилгексил)фосфорной кислотой

Каплина М.Д.,1 Курдакова С.В.2

Студент, 2 курса бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: 8160520@gmail.com

Жидкостная экстракция – эффективный способ разделения редкоземельных элементов (РЗЭ). В этом процессе в качестве экстрагента перспективно использование ди-(2-этилгексил)фосфорной кислоты (Д2ЭГФК) с разбавителем. РЗЭ (редкоземельные элементы) извлекаются в органическую фазу в виде комплексов – ди-(2-этилгексил)фосфатов лантаноида [Ln(C16H34PO4)3]. Для реализации и оптимизации подобного процесса в промышленности, необходимо построить термодинамическую модель экстракции. Для определения параметров такой модели необходимо располагать согласованными экспериментальными экстракционными данными для исследуемых систем в широкой области температур и составов. Экспериментальные данные, представленные в литературе, не подходят для определения параметров термодинамических моделей, поскольку определены для смеси лантаноидов [1].

Целью данной работы было изучение равновесий жидкость – жидкость в мультикомпонентной системе, состоящей из нитрата тербия с Д2ЭГФК в о-ксилоле при 25°С. Экспериментальные данные получены методом жидкостной экстракции.

Проведены экстракционные опыты и определены составы исходных и равновесных фаз. Для этого в делительных воронках были смешаны водные азотнокислые растворы нитрата тербия с раствором Д2ЭГФК в o-ксилоле, смеси перемешаны и термостатированы при 25°С.  Затем проведено разделение и анализ исследуемых фаз.

Для определения тербия в водных растворах использован метод - масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС). Концентрация редкоземельного элемента в органических фазах найдена с использованием многоступенчатой реэкстракции тербия в водный раствор с последующим использованием ИСП-МС.

Содержание азотной кислоты в исходных и равновесных водных фазах определено потенциометрическим кислотно-основным титрованием. Измерены плотности исходных и равновесных водных и органических фаз.

В ходе работы найдены коэффициенты распределения тербия. Показано, что извлечение тербия в органическую фазу из водных азотнокислых растворов увеличивается с увеличением концентрации Д2ЭГФК и уменьшением концентрации тербия в исходных составах. Ввиду ограниченной растворимости комплексов тербия с Д2ЭГФК для ряда экстракционных составов наблюдается образование третьей фазы – выпадение осадка на границе раздела фаз.

Полученные данные в дальнейшем будут использованы для построения термодинамической модели экстракционных систем, содержащих азотную кислоту, нитрат тербия, о-ксилол и Д2ЭГФК.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-29-24167.

Литература

1. Preston, J.S. The separation of europium from a middle rare earth concentrate by
combined chemical reduction, precipitation and solvent-extraction methods // J. Chem. Technol. Biotechnol. – 1996. – Vol. 65. – № 1. – P. 93–101.