Липофильные электролиты в составе ионоселективных оптических сенсоров

Похвищева Н.В., Калиничев А.В., Пешкова М.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: n.v.pokhvishcheva@gmail.com

Благодаря таким своим свойствам, как высокая селективность, чувствительность, простота миниатюризации, объемные оптохимические сенсоры (оптоды), являются перспективными инструментами во многих отраслях науки и технологии. Оптоды изготавливаются из тех же материалов, что и мембраны ионоселективных электродов (ИСЭ), включая липофильные электролиты. Твердые органические соли и ионные жидкости (ИЖ) применяются в ИСЭ для уменьшения сопротивления [1], в качестве фонового электролита для устранения миграции в полимерной матрице [2] и для создания твердоконтактных электродов сравнения [3]. В оптодах органические электролиты применяются для создания сенсоров индивидуальной ионной активности [4].

В представляемой работе приводятся новые результаты систематического исследования влияния органических электролитов, в том числе, ИЖ, в составе оптодной матрицы, на сенсорный отклик. Была выявлена немонотонность зависимости характеристик оптодов (медианы и времени отклика, константы ионного обмена оптода) от количества органической соли, как в случае ИЖ (Рис. 1), так и для твердых электролитов (замещенных боратов четвертичных аммониевых оснований) (Рис. 2). Данная немонотонность наблюдается для отклика как на аналит, так и на парный ион: функция парного иона подавляется при небольшом содержании TOABARF, но восстанавливается при его избытке.

| А | Б |  |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1. А) Зависимость константы обмена оптода на основе хромоионофора III от содержания ИЖ (бис[(трифторметил) сульфонил]азанид 1-гексил-3-метил-1H-имидазол-3-ия); Б) зависимость времени отклика оптода от содержания в нем ИЖ. |  | Рис. 2. Отклик оптодов, содержащих твердый липофильный электролит (тетракис[3,5-бис(трифторметил)фенил] борат тетраоктиламмония, TOABARF). |

В представляемой работе обнаруженным эффектам дается экспериментальное подтверждение и теоретическое обоснование.

Литература

1. Wartman L.H., Electrical Resistivity of Plasticized Poly(vinyl chloride) Insulating Materials. Society of Plastics Engineers 1964. 20, 254

2. Ammann D., Pretsch E., Simon W., Lipophilic salts as membrane additives and their influence on the properties of macro- and micro-electrodes based on neutral carriers. Analytica Chimica Acta 1985, 171. 119-129.

3. D. Cicmil, S. Anastasova, A. Kavanagh, et al., Ionic Liquid-Based, Liquid-Junction-Free Reference Electrode. Electroanalysis 2011, 23. 1881-1890.

4. A.E. Stashkova, M.A. Peshkova, K.N. Mikhelson, Single-ion activity: Optical sensing vs. electrochemical sensing. Sensors and Actuators B 2015, 207. 346-350.