Влияние поликатионного полимера на смещение величины pKa кислотно-основных индикаторов при иммобилизации на твёрдой подложке

Наумова А.О., Мельников П.В.

Аспирант, 4 год обучения

МИРЭА - Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: alina.naumova.92@bk.ru

Кислотно-основные индикаторы позволяют быстро и достаточно точно контролировать состав жидких или газообразных сред, следить за его изменением, или за протеканием химической реакции, преобразуя информацию о составе среды в оптический сигнал, и являются альтернативой электродным индикаторным системам. Обычно индикаторы используют в виде водных или спиртовых растворов, добавляемых к анализируемой пробе, а также индикаторных тест-систем, позволяющих быстро определять, например, кислотно-основные свойства растворов. Данный вариант измерения имеет ряд недостатков, таких как расход индикатора, невозможность проводить анализ в непрерывном режиме, загрязнение индикатором исследуемого раствора. Поэтому важным направлением является создание сенсоров, с красителями, закрепленными на твердых подложках, и предназначенных для многоразового использования in situ, поскольку нанесенный индикатор не расходуется.

Рис. 1. Зависимость pKa образцов индикатора Конго Красного от ионной силы раствора. А – водный раствор индикатора (СКК=7×10-6 моль/дм3); Б – 0.01% раствор ПДДА и раствор индикатора (СКК =7×10-6 моль/дм3); В – индикатор, иммобилизованный на твёрдой подложке

Свойства растворов кислотно-основных индикаторов хорошо изучены, однако процесс иммобилизации может существенно изменить, в частности, величину pKa [1], поэтому исследование подобных закономерностей является актуальным.

В настоящей работе продемонстрирована возможность создания проточного датчика для оптического инструментального и визуального контроля рН на основе кислотно-основного индикатора Конго Красного. Индикатор, содержащий анионные группы, иммобилизован на поверхности силикагеля, предварительно модифицированного путем адсорбции водорастворимого поликатионного полимера полидиаллилдиметиламмония хлорида (ПДДА). Измеренное значение pKa красителя при закреплении на силикагеле смещается в кислую область и близко к значению pKa для индикатора в растворе модифицирующего полимера (Рис. 1). Наблюдаемое изменение величины pKa вызвано формированием полимерной глобулы и значительного положительно заряженного поля, экранирующего индикатор, и затрудняющего его протонирование. Влияние ионной силы раствора при этом ослабляется и может быть легко учтено, поскольку зависимость становится линейной.

Литература

1. Kashyout A.-H., Soliman H., Nabil M., Bishara A. Impact of Congo red dye in nano-porous silicon as pH-sensor // Sensors and Actuators B: Chemical. 2015. V. 216. P. 279-285.