Электрополимеризация этилен-3,4-диокситиофена на поверхности стеклоуглеродного электрода в водной сернокислой среде

Гаджимурадова Н.Р.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия
Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, Москва, Россия

E–mail: gadnadya@mail.ru

Одним из наиболее успешных с точки зрения практического применения представителей этого класса полимеров является ПЭДОТ (поли-3,4-этилендиокситиофен), так как он полимеризуется строго по 1, 2 положениям из-за наличия заместителей в положениях 3, 4 и по этой же причине устойчив к переокислению [1]. Выращивание полимерной плёнки PEDOT путём электрохимического осаждения на пористом углеродном электроде позволяет получить перспективный материал, обладающий увеличенной емкостью, по сравнению с немодифицированным электродом.

Целью данного исследования являлась отработка методики нанесения полимерных покрытий путём электроокисления мономера в водных растворах, а также определение эффективности электрополимеризации при заданной толщине плёнки (величине суммарного заряда, пропущенного через электрод в ходе электроокисления мономера).

На рис.1 приведены хроноамперометрические кривые электроосаждения PEDOT на стеклоуглеродном электроде (Sраб.пов. = 0,785 мм2) при разных толщинах плёнок в сернокислом водном растворе.  На всех кривых наблюдаются три характерных участка роста плёнок: начальное падение тока вследствие обеднения реагентом приэлектродной области; рост тока, обусловленный развитием площади поверхности при образовании плёнки, и выход на плато в момент выравнивания этих эффектов.

Рис. 1. Хроноамперометрические кривые электроосаждения PEDOT в 10 mM H2SO4.

Полученные хроноамперограммы электроосаждения согласуются с литературными данными [2]. Таким образом, модификация пористых углеродных электродов может быть осуществлена путем потенциостатической поляризации электрода в сернокислом растворе EDOT и величине потенциала из диапазона от 950 до 1050 В по ХСЭ. Интенсивность редокс-отклика полученных пленок может быть увеличена введением в полимеризационную среду анионов-допантов, способных к окислительно-восстановительным превращениям.

Литература

- L. Groenendaal, G. Zotti, P.H. Aubert, et al. // Adv. Mater, 15, 2003, 855.

- N. Sakmeche, S. Aeiyach, J.J. Aaron, et al. // Langmuir 15, 1999, 2566.