Производное феназина - перспективный анолит для проточных аккумуляторов

Комаров Д.С.1,2, Ромадина Е.И.2

Студент, 1 курс бакалавра

1) РХТУ им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2) Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E–mail: komarov.d.s.24@gmail.com

Проточные аккумуляторы представляют собой технологию запасания большого объема энергии, которая имеет высокий потенциал для применения в сочетании с ветряными и солнечными электростанциями.

В данной работе мы исследовали производное феназина 1, как перспективный редокс-активный материал для проточных аккумуляторов. Известно, что феназин имеет низкий потенциал равный E= - 1,59В vs. Ag/AgNO3 [1], но обладает плохой растворимостью [2]. Введение этиленгликольных донорных заместителей способствует дальнейшему понижению потенциала до Е1/2= -1,72В vs. Ag/AgNO3, а также увеличению растворимости соединения 1 (рисунок 1(а)) в ацетонитриле до >2М. Кроме того, соединение 1 демонстрирует отличную стабильность при многократном циклировании (рисунок 1(а)).

В качестве католита для дальнейшего исследования было выбрано соединение 2 с Е1/2= 0,51 В vs. Ag/AgNO3, что обеспечивает напряжение разряда проточного аккумулятора ΔЕ=2,23 В. На рисунке 1(б) изображена циклическая вольтамперограмма (ЦВА), свидетельствующая о том, что активные вещества показывают хорошую стабильность при совместном циклировании.

Соединения 1 и 2 были протестированы в проточном аккумуляторе, результаты исследования представлены на рисунке 1(в). На первых циклах работы была продемонстрирована высокая ёмкость, близкая к теоретической, но к 15-ому циклу емкость снизилась и далее стабилизировалась на ~165 мАч/л (65% от теоретической).

Таким образом, за счет высокой растворимости и низкого потенциала соединение 1 является перспективным анолитом и в будущем может быть использовано вместе с другими соединениями для создания стабильных и эффективных проточных аккумуляторов.

Рисунок 1. а) Химическая формула и ЦВА для соединения 1 (2,3-бис(2-(2-метоэтокси)этокси)феназина); б) ЦВА смеси соединений 1 и 2;  в) Емкость и кулоновская эффективность проточного аккумулятора при циклировании. Вставка: Профиль напряжения ячейки в ходе зарядки / разрядки ячейки (10мМ активных веществ в 0.1М TBABF4).

Литература

1. J. Winsberg, C. Stolze, S. Muench, F. Liedl, M. D. Hager, U. S. Schubert. TEMPO/Phenazine Combi-Molecule: A Redox-Active Material for Symmetric Aqueous Redox-Flow Batteries. ACS Energy Letters, ACS Energy Lett., 2016, 1, 5, 976-980.

2. A. Hollas, X. Wei, V. Murugesan, Z. Nie, B. Li, D. Reed, J. Liu, V. Sprenkle, W. Wang. A biomimetic high-capacity phenazine-based anolyte for aqueous organic redox flow batteries. Nature Energy, 2018, 3, 508–514.