Новый сепарационный материал для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов нового поколения

Избасарова А.А.

Аспирант, 4 год обучения

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов, Россия

E–mail: anya.sapisheva@yandex.ru

Одной из основных задач при совершенствовании герметизированных и герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов (ГСКА) является направленный выбор сепарационных материалов. Сепаратор является ключевым компонентом в ГСКА, поскольку он должен обеспечивать легкий доступ электролита к активному веществу положительных и отрицательных пластин, а также свободное перемещение кислорода от положительной пластины к отрицательной при заряде. Свойства сепарационного материала во многом определяют срок службы и емкостные характеристики ГСКА.

В настоящее время в качестве сепараторов в ГСКА широко применяются абсорбтивно-стеклянные матрицы (АСМ) [1]. Однако их эксплуатационные характеристики не отвечают полностью всем требованиям, предъявляемым к сепараторам ГСКА. Поэтому поиск модифицированных или новых материалов сепараторов для герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов весьма актуален.

Целью нашего исследования была разработка сепаратора типа «сэндвич» на основе волокнистого полимерного материала и абсорбтивно-стеклянной матрицы и изучение эффективности ионизации кислорода в макете свинцово-кислотного аккумулятора.

В качестве полимеров были выбраны следующие: сополимер тетрафторэтилена с винилидендифторидом марки Ф-42В и Ф-42Л (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» ГОСТ 25428-82), поливинилиденфторид марки Ф-2М (ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», ТУ 2213-012-13693708-2004) и полистирол (ПС, ПАО «Нижнекамскнефтехим» ТУ 2214-126-05766801-2003). Выбор полимеров обуславливается их химической и термической стабильностью и гидрофобностью, а также тем, что они выпускаются промышленно и имеют относительно невысокую стоимость. Растворимость полимеров в растворителе на основе диметилформамида (ДМФА) и бутилацетата (БА) в различных соотношениях оценивали расчетными и экспериментальными методами [2]. Было проведено исследование физико-химических свойств полученных растворов полимеров: вязкость, электропроводность и поверхностное натяжение.

Волокнистый полимерный материал был получен методом бескапиллярного электроформования на установке NSLAB 200S. Для формования волокон и нетканых материалов в работе использовали растворы полимеров в широком диапазоне концентраций, а также смешанные растворы полимеров. Оценено влияние физико-химических свойств полимерных растворов и технологических параметров электроформования на пористую структуру, воздухопроницаемость, поверхностную плотность и толщину полученных материалов. Установлено, что увеличение вязкости растворов полимеров приводит к увеличению размера пор. Полученные волокнистые материалы были испытаны в макетах свинцово-кислотных аккумуляторов (СКА) в качестве сепарационных материалов типа "сэндвич". Показано, что использование предложенных сепарационных материалов повышает эффективность ионизации кислорода в герметичном СКА.

Литература

1.Valve-regulated Lead-Acid Batteries / Eds. D.A.J. Rand, P.T. Moseley, J. Garche, C.D. Parker, ELSEVIER, - 2004.

2. Щербина Л. А., Геллер Б. Е., Геллер А. А. априорная оценка некоторых физико-химических свойств пленко- и волокнообразующих полимеров. - Могилев, 2008. -136 С.