Исследование терефталата натрия в качестве анодного материала натрий-ионных источников тока в электролитных системах с гипер-крупным анионом

Труш Е.Н.

Донецкий национальный университет, г. Донецк

kiironoaki@gmail.com

В последние десятилетие особое внимание исследователей направлено на создание натрий-ионных источников тока в качестве дешевой альтернативы литий-ионным аккумуляторам. Однако использование высокоактивных углеродных и интерметаллидных анодных материалов в значительной степени сужает круг применимых растворителей и электролитных солей. Цель работы заключается в разработке и исследовании электролитных растворов для натрий-ионных источников тока с анодом на основе наноструктурированного терефталата натрия и катодными материалами различной реактивности.

Основное внимание было уделено бис(оксалато)борату и бис(салицилато)борату натрия в качестве электролитных солей. Данные соли плохо растворимы в большинстве органических растворителей. В качестве растворителей использовали диметилсульфоксид и бутиролактон. Анодный материал получали осаждением из водного раствора изопропанолом, а полученный материал представляет собой графенообразный материал с толщиной слоя в несколько нанометром и шириной в десятки микрон. Для повышения активности анодного материала в его состав вводили наночастицы серебра, полученных методом фотолиза со средним размером частиц 3 нм. Исследования проводимости электролитов на основе ДМСО показали, что максимальные значения проводимости электролитов составляют 1,63∙10-3 Ом-1∙см-1 (С = 1,1 моль∙л-1) и 1,18∙10-3 Ом-1∙см-1 (С = 0,7 моль∙л-1) для NaBOB и NaBSB соотв. против 3,28∙10-3 Ом-1∙см-1 (С = 0,8 моль∙л-1) для NaBF4. Для нахождения максимальных значений проводимости построены диаграммы проводимости DMSOx - GBL1-x - C NaX. В случае NaBSB максимальные показатели достигались при концентрации соли 0,6 моль∙л-1 и содержании ДМСО 50-90%. Установлено, что потенциал разложения электролитов DMSO-NaBSB составляет 4,7 В, в то время как DMSO-NaBF4 разлагается уже при 4,05 В. Также были определены числа переноса по катиону для данных электролитов в ячейке с обратимыми электродами (Na2TPh и NaxMoO3). В случае NaBF4 tNa+ = 0,127 (С = 0,8 моль∙л-1) и NaBSB tNa+ = 0,295 (С = 0,7 моль∙л-1). Данная электрохимическая пара обратима, среднее рабочее напряжение составляет 2,3 В.