Роль поверхностной диффузии лития в процессе образования вискеров

Кондратьева Е.1, Рулёв А. А.2

Студент, 2 курс магистратуры

1,2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: yevgeniyakon@gmail.com

Металлический литий имеет высокую теоретическую удельную емкость 3860 мАч/г и самый отрицательный электрохимический потенциал среди анодных материалов для литиевых источников тока. Постоянные усилия по увеличению удельной мощности и разработка новых перезаряжаемых химических источников тока, таких как литий-серные и литий-воздушные аккумуляторы, возродили интерес к металлическим литиевым электродам в последние десятилетия.[1,2]

Отсутствие морфологической стабильности лития во время электроосаждения является одной из основных проблем, препятствующих его использованию в литиевых перезаряжаемых батареях.[3] Неоднородное осаждение приводит к значительным проблемам циклирования, таким как постоянное увеличение площади поверхности электрода за счет образования губчатых и игольчатых структур и мертвого лития, что в конечном итоге приводит к потере ёмкости, а также существенно повышает риск возникновения короткого замыкания и последующего воспламенения.

В настоящее время ученые не пришли к единой модели, описывающей механизм развития морфологической нестабильности, что препятствует разработке безопасного и прочного литиевого анода.

В данной работе проведена аналогия между механизмом роста нитевидных кристаллов олова[4] и возможным механизмом роста литиевых вискеров. Согласно этому механизму, движущей силой роста нитевидных кристаллов является механическое напряжение в электроде, независимо от того, какая причина его вызвала.

Показано, что сначала осаждение лития на литиевую подложку приводит к плоскому вертикальному росту зерен металла. Так же как и в случае роста нитевидных кристаллов олова, мы предполагаем, что такое поднятие зерен в литии является «вытеснением» зерен снизу. Это вызвано механическим напряжением, приводящим к переносу атомов лития к основанию зерна, возникающим из-за наличия жесткого слоя SEI на поверхности. Гипотеза о механическом напряжении была дополнительно подтверждена наблюдением на СЭМ поверхности лития под действием приложенной нагрузки.

Оказалось, что накопление механического напряжения затрудняет осаждение лития у основания зерна и новые зерна зарождаются на поверхности. Напряжение у основания таких зародышей легко снимается, поскольку их рост не ограничен с верхней стороны, и атомы лития перемещаются внутри электрода к участкам с наименьшим напряжением.

Эти результаты показывают, что для преодоления неоднородного осаждения лития

необходим контроль диффузии по границам зёрен, а также размера и структуры зерен.

Литература:

[1] Wang, R.; Cui, W.; Chu, F.; Wu, F. Lithium Metal Anodes: Present and Future. Journal of Energy Chemistry 2020, 48, 145–159.

[2] Lin, D.; Liu, Y.; Cui, Y. Reviving the Lithium Metal Anode for High-Energy Batteries. Nature Nanotechnology 2017, 12 (3), 194–206.

[3] Fang, C.; Wang, X.; Meng, Y. S. Key Issues Hindering a Practical Lithium-Metal Anode. Trends in Chemistry 2019, 1 (2), 152–158.

[4] Xu Wang et al. Stress-driven lithium dendrite growth mechanism and dendrite mitigation by electroplating on soft substrates. Nature Energy. 18. Vol. 3, № March.