Сенсорные свойства комплексов электропроводящих полимеров с сульфокислотными полиэлектролитами

Кабанова В.А.1 Чепурина И.В.2

Младший научный сотрудник

Институт физической химии и электрохимии РАН,

1Лаборатория электронных и фотонных процессов в полимерных наноматериалах, Москва, Россия

2 МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: KabanovaVar@gmail.com

Электропроводящие полимеры (ЭПП), такие как полианилин (ПАНИ), поли-3,4-этилендиокситиофен (ПЭДОТ) и полипиррол (ППи) обладают уникальным сочетанием физико-химических, электрохимических, оптических и магнитных характеристик, которые делают их перспективными для применения в химических и биологических сенсорах. В данной работе были исследованы сенсорные свойства пленок проводящих полимеров по отношению к NH3.

Синтез ЭПП в присутствии полимерных сульфокислотных электролитов дает возможность модифицировать их структуру с целью изменения оптических, электрических свойств и морфологии полученных слоев. При использовании электрохимического метода синтеза становится возможным получение однородных пленок, равномерных по толщине с высокой адгезией к подложке в одну стадию и образование более чистого продукта, свободного от примесей окислителя. Так же к преимуществам такого метода полимеризации относится возможность комбинации различных физическо-химических методов контроля при управлении процессом (толщина и морфология).

В данной работе был осуществлен электрохимический синтез в гальваностатическом режиме комплексов проводящих полимеров с полимерными сульфокислотами различной структуры и жесткости. Среди них гибкоцепные поликислоты: поли-2-акриламидо-2-метил-пропансульфоновая кислота (ПАМПСК) и полистиролсульфокислота (ПССК) и жесткоцепные: поли-4,4’-(2,2’-дисульфокислота) дифенилентерефталамид (тере-ПАСК) и поли-4,4’-(2,2’-дисульфокислота) дифениленизофталамид (изо-ПАСК). Электросинтез ППи и ПЭДОТ также был проведен в присутствии Na+-солей перечисленных поликислот.

Показано, что структура и форма (кислота или соль) полиэлектролита оказывает влияние на чувствительность и время отклика сенсоров на основе комплексов ЭПП с используемыми полиэлектролитами. Меньшее время отклика и большую стабильность имеют пленки комплексов ПАНИ с гибкоцепными поликислотами. В случае комплексов ПЭДОТ и ППи с сульфокислотными полиэлектролитами наибольшей чувствительностью показывают пленки, полученные в присутствии солевой формы полиэлектролитов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Научный проект № 18-53-18009).