Получение кремнийсодержащей графитовой фольги с различной
гидрофобностью поверхности

Волкова С.И.

Студент, 1 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: svetavolk622@gmail.com

Графитовая фольга (ГФ) широко используется в качестве уплотнителя для герметизации различных сред, в том числе водных растворов. Сам по себе графит довольно гидрофобен, однако в зависимости от условий получения ГФ может проявлять и гидрофильные свойства, что обусловлено наличием в ГФ остаточных кислородных групп [1]. Гидрофильность ухудшает герметизацию из-за проникновения жидкости в поры материала. Для блокирования кислородных групп ГФ, можно использовать различные кремнийорганические соединения с гидрофобными функциональными группами [2]. Таким образом, целью работы стало нанесение покрытия на основе кремнийорганических соединений на поверхность графитовой фольги для увеличения ее гидрофобности.

Получение графитовой фольги можно разделить на несколько стадий: интеркалирование, гидролиз, терморасширение и прессование. На первой стадии был получен бисульфат графита I ступени взаимодействием графита с концентрированной серной кислотой и дихроматом калия и проведен гидролиз бисульфата графита с образованием окисленного графита. Затем проводилась термообработка окисленного графита при 800 °С с образованием терморасширенного графита и его прессование в графитовую фольгу.

На следующей стадии происходила обработка фольги кремнийорганическими соединениями. Для пропитки ГФ использовались растворы тетраэтоксисилана (Si(OC2H5)4) и дихлорметилфенилсилана (Cl2SiCH3C6H5) в изопропиловом спирте и ацетоне с добавлением воды и раствора аммиака (в качестве катализатора конденсации силана). При изменении соотношений и состава реагентов в полученных растворах было выявлено влияние различных параметров (использовавшегося силана и растворителя, соотношения силана и добавленной воды) на угол смачивания ГФ водой (θH2O, °).

Угол смачивания θH2O графитовой фольги без введения кремнийорганической добавки равен 64,5°. Было показано, что при изменении соотношения Si(OC2H5)4/H2O (уменьшении доли воды в пропиточном растворе изопропилового спирта) происходит увеличение θH2O с 79,2° до 95,6°. При пропитке графитовой фольги тетраэтоксисиланом в растворах изопропилового спирта и ацетона угол смачивания водой практически не изменяется и равен 95,6° и 96,6°, соответственно. Графитовая фольга, пропитанная раствором Cl2SiCH3C6H5 в ацетоне имеет больший θH2O (95,4°) по сравнению с ГФ, пропитанной раствором Cl2SiCH3C6H5 в изопропиловом спирте (85°). Таким образом, наибольший угол смачивания θH2O (96,6°) среди всех образцов достигался при пропитке ГФ раствором Si(OC2H5)4 в ацетоне при мольном соотношении Si(OC2H5)4/H2O/NH3∙H2O = 1/0,58/0,04.

Литература

1. Lutfullin M.A., Shornikova O.N., Vasiliev A.V., Pokholok K.V., Osadchaya V.A., Saidaminov M.I., Sorokina N.E., Avdeev V.V. Petroleum products and water sorption by expanded graphite enhanced with magnetic iron phases. // Carbon. 2014. V. 66. P. 417-425.

2. Yang X., Zhu L., Chen Y., Bao B, Xu J., Zhou W. Controlled hydrophilic/hydrophobic property of silica films by manipulating the hydrolysis and condensation of tetraethoxysilane. // Applied Surface Science. 2016. V. 376. P. 1-9.