Исследование химического состава генотипов Miscanthus в связи с решение проблемы импортозамещения и  переходом на экологически чистые материалы

Стрембовский И.В.

Студент, 2 курс бакалавриата

Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева,

факультет агрономии и биотехнологии, Москва, Россия

E-mail: ilya.strembovskiy@mail.ru

На сегодня во многих странах мира остро стоит проблема переработки бионеразлагаемых материалов, таких как различные виды пластмасс, полиэтилен и т.д. Одной из альтернатив пластику, получившей широкое распространение в европейских странах, является производство материалов из экологически нейтральной лигноцеллюлозы. Основным сырьём для её получения в странах Западной Европы служит биомасса растений рода Miscanthus. В  РФ   данную культуру так же начали активно внедрять в агроландшафты,  в связи  проблемой импортозамещения материалов из лигноцеллюлозы:  упаковочного картона и  биоразлагаемой разовой посуды.

С целью изучения возможности производства биоматериалов в центральном Нечерноземном округе на основе сырья, получаемого из растений рода Miscanthus, в лаборатории РГАУ-МСХА им. Тимирязева был проведён БИС (ближняя инфракрасная спектроскопия) анализ химического состава  генотипов данного растения (генотипы: 1. М.giganteus; 2. M.sinensis; 3. M.sacchariflorus)  Анализ проводился с позиции содержания отдельных хим. элементов, являющихся показателем качества волокна (Са и Р), и отдельных хим. соединений, как непосредственно важных при производстве материалов из лигноцеллюлозы (свободная вода, зольные элементы, клетчатка), так  и побочных (жир, протеин, крахмал). Непосредственно химическому анализу подвергся стебель растений, т.к. именно он содержит проводящие волокна, используемые в производстве. Для определения локализации отдельных веществ стебель (у М.giganteus он достигает 2-2,5 м в высоту, а у M.sinensis и M.sacchariflorus 1-1,5м) был поделён на три условные части: верхнюю, среднюю, нижнюю (т.1)

Т.1 Результаты БИС анализа на сырую массу (%)

|  | Са | Р | Влага | Жир | Зола | Клетчатка | Протеин | Крахмал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M.gig/верх | 0.3 | 0.21 | 7.7 | 1.15 | 2.61 | 45.75 | 1.86 | 46.39 |
| сред | 0.42 | 0.2 | 6.55 | 0.62 | 2.63 | 46.47 | 1.02 | 32.49 |
| низ | 0.45 | 0.18 | 7.27 | 0.58 | 2.08 | 47.13 | 1.76 | 42.37 |
| M.sin/верх | 0.04 | 0.27 | 8.23 | 1.84 | 4.59 | 40.26 | 1.16 | 45.04 |
| сред | 0.08 | 0.23 | 7.52 | 1.67 | 3.5 | 41.67 | 0.5 | 44.17 |
| низ | 0.14 | 0.23 | 7.81 | 1.43 | 3.08 | 42.62 | 1.89 | 50.48 |
| M.sac/вер | 0.11 | 0.27 | 6.67 | 1.5 | 5.03 | 38.39 | 1.35 | 33.94 |
| сред | 0.25 | 0.26 | 5.75 | 1.11 | 4.64 | 39.79 | 0.96 | 23.66 |
| низ | 0.34 | 0.24 | 6.05 | 1.12 | 3.54 | 41.89 | 1.33 | 29.98 |

На основании полученных данных (отредактированных на абсолютно сухое вещество) было определено влияния содержания отдельных хим. соединений друг на друга в растении, их влияние на качество получаемого сырья и конечной продукции. Так же была оценена возможность производства нужных экономике материалов и выделены перспективные генотипы для производства качественного  лигноцеллюлозного сырья в условиях европейской части РФ.