Исследование процесса карбонизации ПКМ с фталонитрильными матрицами

Алешкевич В.В.,1 Булгаков Б.А.,1 Авдеев В.В.1

Аспирант 2 г/о

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, кафедра ХТиНМ, Москва, Россия

E–mail: vladislav.aleshkevich@gmail.com

Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) — уникальный класс композиционных материалов, которые обеспечивают их применение при повышенных температурах не только без снижения механической прочности, но даже с незначительным увеличением после 600°C. [1] Это свойство сделало УУКМ весьма востребованным в аэрокосмической промышленности и производстве тяжелых транспортных средств, таких как тормозные системы [2], аппараты химической промышленности для высокотемпературных операций [3], а также в некоторых других областях, где термостойкость является существенным фактором. Одним из широко применяемых методов изготовления УУКМ является карбонизация углепластиков с фенольными матрицами. Основная проблема данной технологии заключается в относительно низких значениях коксового остатка (~55%), что вызывает необходимость проведения нескольких итераций карбонизации и пропитки. [3] Фталонитрилы (ФН) известны наибольшим коксовым остатком среди полимеров (до 80%), а разработка низкоплавких ФН позволила получать полимерные композиционные материалы (ПКМ) экономически эффективными методами [4,5], что предоставляет возможность рассматривать ФН как источник углерода при производстве УУКМ. [6]

Основной проблемой УУКМ является длительность процесса изготовления изделия. Ранее исследованный режим карбонизации в общей сложности занимает 66ч [6] (Режим 1): RT ↦ 450°C за 10 ч, 450°C ↦ 800°C за 48ч, 800°C ↦ 1000°C за 6ч40мин, выдержка при 1000°C в течение часа. Для детального изучения процесса в ходе работы была проведена серия опытов «неполной карбонизации» с остановкой процесса каждые 50°C в интервале от 450°C до 1000°C и выдержкой на конечной температуре — 1ч. Таким образом, режим для первой серии образцов — нагрев до 450°C за 10ч, выдержка при 450°C — 1ч. Для второй — нагрев до 450°C за 10ч, нагрев от 450°C до 500°C за 6ч51мин, выдержка при 500°C — 1ч, и так далее. Для каждой серии образцов были измерены плотность, прочность при межслоевом сдвиге (τ1,3), усадка и изменение массы. На основе полученных данных, режим карбонизации был скорректирован и проведён контрольный опыт согласно новому режиму за 55ч (Режим 2): RT ↦ 450°C за 10ч, 450°C ↦ 700°C за 34ч, 700°C ↦ 1000°C за 10ч, выдержка при 1000°C в течение часа. Результаты сравнения приведены ниже.

|  | Режим 1 | Режим 2 | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Потеря массы, % | 13,27 | 14.57 | +9.8 |
| Усадка, % | 4,15 | 3.98 | -4.1 |
| Плотность, г/см3 | 1,74 | 1,68 | -3,4 |
| τ1,3, МПа | 4,75 | 4,25 | -10,5 |

# Благодарность

Работа была выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки РФ. Контракт №. 14.607.21.0204 (RFMEFI60718X0204).

Литература

1.	Manocha L.M. // Sadhana. Springer India, 2003. Vol. 28, № 1–2. P. 349–358.

2.	Mohanty R. et. al. // Def. Sci. J. 2013. Vol. 63, № 5. P. 531–538.

3.	Fitzer E., Manocha L.M. Carbon Reinforcements and Carbon/Carbon Composites. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1998.

4.	Bulgakov B.A.. et al. // Mendeleev Commun. 2017. Vol. 3. P. 257–259.

5.	Bulgakov B. et al. // J. Compos. Mater. 2017. Vol. 51, № 30. P. 4157–4164.

6.	Aleshkevich V. V et.al. //{IOP} Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., 2019. Vol. 683. P. 12023.