Влияние армирующей добавки Si3N4 на физико-химические свойства двойного дисилицида (Mo0,5 Nb0,5) Si2

Данилин К.Д.1,2, Сенина М.О.1, Титов Д.Д.2, Лысенков А.С.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E–mail: dankir98@yandex.ru

Керамические материалы хорошо зарекомендовали себя благодаря обширному набору положительных качеств, как хорошая коррозионная стойкость, возможность работать в агрессивных средах не окисляясь, помимо электроизоляционных свойств, определенные керамические композиты обладают высокой электрической проводимостью, сопоставимой с проводимостью некоторых металлов. Однако существует ряд характеристик, накладывающих ограничения в применении таких материалов, например, хрупкость, ползучесть при высоких температурах, а также относительно невысокая прочность некоторых керамических составов [1].

Например, дисилицид молибдена MoSi2 используется как материал для создания нагревателей, способных работать в окислительной атмосфере при температуре поверхности 1800 ºС, что возможно благодаря образованию на поверхности защитной пленки из SiO2 [2]. Нагреватели, изготовленные из чистого дисилицида молибдена, обладают очень низким удельным сопротивлением, что означает потребление энергии большой мощности. В работе [3] было показано, что твердые растворы MoSi2 с дисилцидом ниобия NbSi2 обладают большим сопротивлением, что является более предпочтительным для изготовления нагревателей. Однако, такой керамический композит обладает невысокой прочностью при изгибе, а также большим значением ползучести при высокой температуре, что сильно ограничивает использование такого материала в качестве нагревательного элемента в высокотемпературных агрегатах. Для упрочнения такого композита может быть использована добавка β-Si3N4, так как керамика из такого материала может работать при температуре 1400-1600 ºС в окислительной атмосфере и имеет высокую прочность при изгибе 800-1200 ГПа.

В данной работе проводились исследования влияния армирующей добавки Si3N4 на физико-химические свойства керамического композита состава (Mo0,5Nb0,5)Si2. В качестве исходного сырья использовали порошки MoSi2 и NbSi2, которые смешивались в соотношении 50/50, для сравнения взяли второй порошок, полученный методом СВС. К выбранным и подготовленным составам путем смешения в планетарной мельнице добавляли 1, 5, 10 масс. % β-Si3N4. Готовые образцы получали методом горячего прессования при температуре 1750 ºС. На полученных образцах проводили последующие изучения физико-химических свойств. Плотность измеряли методом гидростатического взвешивания, наиболее плотным является СВС-образец с 1 масс. % добавки. Удельное электрическое сопротивление измеряли четырех зондовым методом, показано, с увеличением содержания Si3N4 наблюдается рост удельного сопротивления. Прочность измеряли методом трехточечного изгиба. По полученным значениям построили графики зависимостей прочности, плотности и удельного электрического сопротивления от содержания армирующей добавки Si3N4 в керамическом композите состава (Mo0,5Nb0,5)Si2.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант Мол_а 18-38-00327)

Литература

1. Гузман И.Я. Химическая технология керамики: Учебное пособие // Москва, 2003.514 с.

2. Cамсонов Г.В., Дворина Л.А., Рудь Б.М. Силициды. М: Металлургия, 1979, стр. 271

3. K.D. Danilin, D.D. Titov, A.S. Lysenkov, Yu.F. Kargin, S.V. Fedorov and P A Miloserdov Physical and chemical properties of composite (Mo1-xNbx)Si2 // 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1347 012053 (doi:10.1088/1742-6596/1347/1/012053)