Исследование влияния характеристик дисперсий одностенных углеродных нанотрубок на свойства композитных материалов

Жихарева С.С.

Студентка, 1 курс магистратуры

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: sofya.zhikhareva@gmail.com

Благодаря своим уникальным оптическим, электрическим и механическим свойствам, углеродные нанотрубки являются перспективным объектом для использования их в композитных материалах [1]. Во многих приложениях требуются высокоэффективные легкие конструкционные материалы, и они могут быть разработаны путем добавления УНТ к полимерам. Однако, благодаря Ван-дер-Ваальсовым взаимодействиям  УНТ образуют пучки и  агломераты, наличие которых является нежелательным в композитных материалах. Это приводит к образованию дефектных участков в материале и резкому ослаблению свойств композитов. Поэтому для получения высококачественных композитных материалов необходимы дисперсии углеродных нанотрубок, в которых пучки разделены на отдельные трубки [2]. Таким образом, равномерное распределение  УНТ в матрице играет доминирующую роль в придании заданных механических и функциональных свойств композитам полимеров с УНТ [3].

Целью данной работы является изучение влияния характеристик дисперсий одностенных углеродных нанотрубок Tuball на свойства получаемого композита  полиамид/ОУНТ.

В работе были определены оптимальные значения плотности энергии для диспергирования ОУНТ с помощью ультразвуковой обработки. С помощью метода динамического рассеяния света были определены распределения частиц по размерам для дисперсий углеродных нанотрубок в NMP (н-метилпирролидоне), NMP с добавлением PVDF (поливинилиденфторид), а также водных дисперсий с SDBS (алкилбензолсульфонат) и PVP (а-пирролидинопентиофенон). Из данных дисперсий растворным методом был изготовлен композитный материал полиамид/ОУНТ. Из данного материала вытягивали нити и исследовали их механические свойства. Были определены значения прочности на разрыв для полученных нитей. Установлено, что нити, полученные из водной дисперсии  имеют значения прочности выше, чем нити, полученные из дисперсии NMP.

Литература:

1. Rastogi, R., Kaushal, R. Comparative study of carbon nanotube dispersion using surfactants // Journal of Colloid and Interface Science. 2008,  №328(2). p. 421–428.

2. Lu, K. L., Lago, R. M. Mechanical damage of carbon nanotubes by ultrasound // Carbon (New York, NY). 1996. №6 p. 814-816.

3. Lau, K., Lu, M. Thermal and mechanical properties of single-walled carbon nanotube bundle-reinforced epoxy nanocomposites: the role of solvent for nanotube dispersion // Composites Science and Technology. 2005. №65(5). p. 719–725.