Влияние остаточного растворителя на свойства высокоориентированных волокон СВМПЭ, полученных методом гель-формования

Соколов А.В.1, Королёв Р.В.1, Хижняк С.Д.1, Галицын В.П.2, Пахомов П.М.1

Аспирант, 3 курс аспирантуры

1Тверской государственный университет, Тверь, Россия

2Всероссийский научно-исследовательский институт синтетических волокон с экспериментальным заводом, Тверь, Россия

E–mail: cokolav@mail.ru

Ранее исследованы механические характеристики нити сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) с кратностью вытягивания λ=32, полученные путем вытягивания гель-нити в среде растворителя (вазелиновое масло – ВМ) [1]. Различное содержание остаточного масла (15,0; 5,0; 2,5 и 0,5%) в нити достигали путем многократной экстракции растворителя с помощью н-гексана. Было установлено, что линейная плотность нити (Т) уменьшается с падением содержания ВМ в нити в результате экстракции, при этом абсолютная разрывная нагрузка нити (Р) практически не изменялась. Поскольку прочность нити σ определяется как отношение Р/Т, то уменьшение Т при постоянной Р неминуемо вело к росту прочности.

Целью данной работы являлось выяснение влияния оставшегося в нити растворителя (CВМ) на ее прочность, модуль упругости (Е1%) и степень кристалличности (χ) после дополнительного ориентационного вытягивания в среде воздуха при температуре 145˚С до =64.

Термограммы плавления нити СВМПЭ записывали на приборе DSC-2 «Perkin Elmer» и рассчитывали значения степени кристалличности.  Механические испытания волокон проводили с использованием разрывной машины «Instron-6622».

| После ориентационного вытягивания нити в среде ВМ при температуре 115˚С и различной степени экстракции растворителя (λ=32) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № образца | CВМ, % | Т, текс | Р, кгс | σ, ГПа | Е1%, ГПа | χ, % |
| №1 | 0.26 | 39.4 | 10.4 | 2.64 | 88.04 | 78.8 |
| №2 | 2.21 | 44.9 | 10.3 | 2.29 | 73.16 | 73.0 |
| №3 | 6.71 | 46.4 | 10.4 | 2.24 | 72.89 | 68.7 |
| №4 | 27.26 | 51.2 | 10.5 | 2.05 | 70.85 | 65.3 |
| После ориентационного вытягивания нити с различным содержанием ВМ в воздушной среде при температуре 145˚С (λ =64) |  |  |  |  |  |  |
| №1 |  | 22.2 | 7.9 | 3.56 | 138.20 | 87 |
| №2 |  | 21.3 | 7.2 | 3.39 | 134.13 | 77 |
| №3 |  | 24.4 | 7.3 | 3.00 | 125.69 | 76 |
| №4 |  | 26.1 | 6.9 | 2.65 | 105.79 | 72 |

Установлено, что дополнительное термовытягивание нити на воздухе с различной степенью экстракции растворителя существенно сказывается на ее σ, Е1% и . Следует отметить, что переход к вытяжке нити на воздухе при высокой температуре (145˚С) ведет к резкому снижению Т. При этом содержание остаточного растворителя в нити до ее вытяжки влияет не столь заметно на линейную плотность. Отметим также, что для хорошо отмытой от растворителя нити прочность достигает 3.56 ГПа, а степень кристалличности почти 90 %. В заключение можно сделать вывод, что наличие ВМ отрицательно сказывается на упруго-прочностных свойствах нити СВМПЭ и требует по возможности полного удаления растворителя.

Литература

- Соколов А. В. XXVI Международная научная конференция «Ломоносов-2019», секция «Химия»