Полимер-битумные вяжущие дорожного назначения

Нариманов Эржан Таалайбекович

Студент (магистр)

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет имени В.И.Ленина,

Институт Геологии и Нефтегазовых Технологий, Казань, Россия

E-mail: zhannarimanov@gmail.com

Физико - механические характеристики асфальтобетонов непосредственно зависят от свойств комплексных органических вяжущих (КОВ). Различают три основных вида разрушающих дефектов асфальтобетонных покрытий: растрескивание при низкой температуре, усталостное растрескивание при средних значениях температуры и постоянная деформация при высокой температуре.  По данным отчетов, представленных на 5-ом Конгрессе «Евроасфальт и Евробитум», роль вяжущих в процессах разрушения покрытий значительна: около 90 % в случае термического растрескивания, примерно 60 % при усталостном растрескивании и около 40 % при постоянной деформации. Таким образом, эксплуатационная надежность дорог с длительным сроком службы и низкой стоимостью технического обслуживания в значительной степени зависят от использования соответствующего типа вяжущего, подходящего для конкретных условий климата и интенсивности движения. [1]

В работе объектом исследования был окисленный битум марки БНД 70-100 компании ОАО «Таиф – НК» с добавлением полифункционального модификатора (ПМ) с содержанием серы различной концентрации. Результаты испытаний битума с добавлением ПМ представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Образец | Дозировка, % | Температура размягчения по КиШ, оС | Пенетрация, 0,1 мм при 25 оС | Адгезия, баллы | Температура хрупкости по Фраасу, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без добавки |  | 46 | 80 | 2 | -23 |
| БНД 70-100 + ПМ(3% S) | 0.3 | 51 | 53 | 4 | -24 |
|  | 0.7 | 54 | 61 | 5 | -26 |
| БНД 70-100 +ПМ(10%S) | 0.3 | 50 | 55 | 4 | -24 |
|  | 0.7 | 51 | 63 | 5 | -26 |

Литература:

1. Saglik A., Gungor A.G. Evolution of performance grades and polymer dispersion of polymer modified binders. / Turkish Highways Research and Development Department // Proceedings of 5 th Eurasphalt & Eurobitume Congress. – Istanbul. – 2012, June. – 8 с.