Характер количественного взаимодействия хризотил-асбеста и серной кислоты

Диканбаева А.,1 Перминова И.В.,2  Сатаев М.С.1 Ауешов А.П. 1 Сатимбекова А.1

PhD докторант, 2 курса специальности ХТНВ,

1Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова,

Шымкент, Казахстан

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: dikanbaeva86@mail.ru

Хризотил-асбест – Mg6(OH)8[Si4O10] относится к группе слоистых магнийсиликатов – серпентиниты, которые содержат в своем составе до 25-28 мас.% магния.

Данное сообщение посвящено изучению характера количественного взаимодействия хризотил-асбеста и серной кислоты с целью определения влияния количества используемой кислоты на степень извлечение Mg+2 в раствор.

Стехиометрическое необходимое количество (СНК) серной кислоты для взаимодействий с хризотил-асбестом (ХА) были рассчитаны по уравнению реакции: Mg2+ +H2SO4 → MgSO4+2H+ (1), исходя из содержания магния в ХА. Были проведены эксперименты при соотнощениях 1,0 моль Mg (ХА): 0,1-1,0 моль (СНК) H2SO4.

Исходя из структурно-молекулярного состава ХА, можно предположить схемы раекции взаимодействия ХА и серной кислоты следующим образом:

Mg6(OH)8[Si4O10] + 6H2SO4 = 6MgSO4 + 4H2SiO3 + 6H2O

6Mg2+ + 6H2SO4 = 6MgSO4 + 12H+

8OH- + 12H+ = 8H2O + 4H+

В результате суммарной реакций взаимодействий ХА и H2SO4 часть (4Н+) ионов водорода, т.е. кислоты остается свободным в растворе, обусловленным, в первую очередь, из-за не эквивалентного содержания ионов Mg2+ и гидроксильных ионов ОН- в молекулярно-структурном составе ХА.

Данное предположение на наш взгляд, имеет принципиально важное значение при описаний химических процессов протекающих при кислотной обработке серпентинитов и серпентинсодержащих отходов, который требует экспериментального подтверждения.

Как видно, из рисунка 1, при использований 0,1-0,3·10-2 М H2SO4, т.е. до 0,3 часть от СНК кислоты, реакция взаимодействия H2SO4 и ХА протекает практически эквивалентно по магнию, теоретически расчитанного по уравнению (1). Далее, при использований растворов, содержащих 0,4-1,0 СНК (H2SO4) наблюдается отклонение количества извлекаемого Mg2+ в раствор от теоретического.

| Рис. 1. Соответствие теоретического (1) и практического (2) извлекаемого количества магния из ХА в раствор. t = 1000С | Рис. 2. Изменение значений pH растворов H2SO4 (0.1-1.0) моль/л (1) и в конце взаимодействий H2SO4 и ХА (2). t = 1000С |
| --- | --- |

Из рисунка 2, изменений рН используемых растворов (0,1:1,0) СНК (H2SO4)  до и после взаимодействий ХА и H2SO4 видно, что в растворах после взаимодействия всегда остается определенное количество свободной Н+ ионов, начиная, примерно с 0,4 СНК (H2SO4), что свидетельствует о характере реакции взаимодействия по ранее предпалагаемой схеме. Предложенный химизм процесса взаимодействий ХА и H2SO4 также потверждены ренгенографическими исследованиями поверхности ХА после кислотной оброботки.