Гибридные материалы на основе фибринового клея и фосфатов кальция

1Глазов И.Е., 1Крутько В.К., 2Власов Р.А., 1Мусская О.Н., 1Кулак А.И.

аспирант 	к.х.н., доцент 	сотрудник	к.х.н., доцент	д.х.н., профессор

1 ИОНХ НАН Беларуси, Минск, Беларусь

2 Центральная поликлиника ДФиТ МВД Республики Беларусь, Минск, Беларусь

E–mail: glazov.i@igic.bas-net.by

Фибриновые клеи используются в клинической практике с начала XX века, действие которых аналогично коагуляции плазмы крови [3]. Коммерческие наборы фибринового клея, как правило, содержат фибриноген, тромбин и соль кальция, которые при контакте мгновенно образуют фибриновый сгусток [4]. В качестве альтернативного материала, способного к схватыванию можно использовать аутогенный фибриноген, который обладает высокой биосовместимостью и иммунной безопасностью [3]. В челюстно-лицевой хирургии фибриновые клеи широко используют для стимуляции заживления и ремоделирования костной ткани [2, 4]. В составе композита фибриновый клей механически стабилизирует имплантат в костном дефекте и заполняет все полости [5]. В данной работе получены и исследованы разные типы композиционных материалов на основе фосфатов кальция (ФК) и цитратной плазмы (ЦП), которая является источником аутогенного фибриногена.

Установлено, что композиты, полученные смешиванием геля гидроксиапатита (ГА) Ca10(PO4)6(OH)2 с ЦП, являются неустойчивыми, поэтому для индуцирования процесса коагуляции плазмы гель ГА предварительно обрабатывали раствором соли кальция [2]. После схватывания, частицы ГА инкорпорируются в образовавшуюся фибриновую матрицу. Коагуляция наблюдается также при осаждении ФК в среде ЦП при различной величине pH [1]. Композиты, осажденные при pH 7, представлены кристаллами брушита CaHPO4⸱2H2O с частицами кальций-дефицитного ГА, который после отжига при 800°C кристаллизуется в β-ТКФ. Образование кальций-дефицитного ГА обусловлено затруднённым формированием брушита вследствие буферных свойств ЦП. Влияние компонентов ЦП при щелочном (pH 11) осаждении композитов заключается в нарушении процесса созревания ГА, в результате чего его степень стехиометричности понижается до Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x. Выдерживание осажденных композитов в модельном растворе Simulated Body Fluid (SBF) приводит к частичному гидролизу брушита с образованием октакальцийфосфата Ca8(HPO4)2(PO4)4, а нестехиометрический ГА вступает во взаимодействие с ионами среды (Ca2+, CO32- и др.), в результате чего повышается его степень стехиометричности.

Композиционные материалы на основе геля ГА и ЦП являются перспективными в ЛОР-хирургии при устранении дефектов и деформаций перегородки и наружного носа.

Литература

- Глазов И.Е. и др. Синтез композиционных материалов на основе фосфатов кальция и компонентов крови // Известия НАН Беларуси. Серия хим. наук, 2019, №2. – С. 135–141.

- Крутько В.К. и др. Гибридные биоматериалы на основе гидроксиапатита и компонентов крови // Известия НАН Беларуси. Серия хим. наук, 2019, №3. – С. 299–308.

- Gibble J.W., Ness P.M. Fibrin glue: the perfect operative sealant? // Transfusion, 1990, №8, p. 741–747.

- Khodakaram-Tafti A., Mehrabani D., Shaterzadeh-Yazdi H. An overview on autologous fibrin glue in bone tissue engineering of maxillofacial surgery // Dental research journal, 2017, №2, p.79.

5.	Le Nihouannen D. et al. Micro-architecture of calcium phosphate granules and fibrin glue composites for bone tissue engineering // Biomaterials, 2006, №13, p. 2716–2722.