Получение вспененных композиций на основе полиакриламида

Чистяков Н.А.,1 Литосов Г.Э. 1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Санкт-Петербург, Россия

E–mail: nic.chis@yandex.ru

Пеноматериалы на основе полиакрилимидов обладают высокой прочностью, тепло- и термостойкостью, химической стойкостью, малой теплопроводностью. Применяются в качестве сердцевин композиционных конструкционных материалов [1]. Известные технологии получения указанных пеноматериалов включают стадию сополимеризации мономеров акрилового ряда, обладающих повышенной токсичностью и пожароопасностью [2]. В связи с чем актуальной является задача разработки технологий получения полиакрилимидных материалов, на основе промышленно-выпускаемых полимеров.

В данной работе в качестве объекта исследования выбран полиакриламид серии АК-631 марки А155 ТУ 2216-010-55373366-2007. Ключевыми особенностями данного полимера является способность к образованию имидных фрагментов в структуре макромолекул, в процессе термической обработки, а также высокая температура стеклования - 190 ºС, осложняющая процессы переработки полимерных композиций [3].

Целью работы являлся выбор компонентов композиции, необходимых для получения пеноматериала, составление методики совмещения их с полимером, а также определение параметров оптимального режима вспенивания. В качестве газообразователя была выбрана щавелевая кислота, в качестве пластификаторов использованы многоатомные спирты: триметилолпропан, сорбит, эритрит. В качестве модификатора - малеиновый ангидрид. Были исследованы композиции, содержащие газообразователя до 15 массовых частей от массы полимера (м.ч.), до 30 м.ч. пластификатора и до 15 м.ч. модификатора.

Для совмещения всех компонентов предварительно осуществлялось их растворение в воде при температуре 70 ºС, с последующим введением полимера в раствор. Отношение полимер - вода 1 к 1. Производилось гранулирование полученной гелеобразной массы и сушка гранул на воздухе до остаточной влажности композиции 5 - 10 %. Вспенивание заготовок в форме таблеток, полученных в результате прессования при температуре 100 - 140 ºС и давлении от 25 до 70 МПа в течение 60 минут, осуществлялось при температуре от 200 до 250 ºС в течение от 1 до 3 часов. Температурный интервал процесса вспенивания определен на основе термогравиметрического анализа заготовок, проводившегося на приборе Shimadzu DTG-60.

В результате исследования получены образцы с плотностью от 150 до 600 кг/м3. Плотность определена по ГОСТ 409 - 2017. Стойкость к воздействию температуры определена по ГОСТ 9.715-86, испытания проводились на приборе Shimadzu DTG-60. На основе ИК-анализа установлено образование в полимерной матрице вспененных образцов имидных фрагментов. Полученные результаты определяют перспективность проведения дальнейших исследований.

Литература

1. Evonik Industrues AG., Rohacell [Электронный ресурс] / Evonik Industrues AG // Products&Services – Режим доступа: http://www.rohacell.com, свободный. – Загл. с экрана.

2. Патент № US 5698605, МПК С 08J9/0061, Flame-resistant polymethacrylimide foams:/ заявитель и патентообладатель Rohm GmbH Chemische Fabrik. - № 5698605A ; заявл. 24.02.1997 ; опубл. 16.12.1997.

3. Муравский А.А., Чистяков Н.А., Литосов Г.Э., Дворко И.М., Исследование свойств композиций полиакриламида методами термического анализа// «Неделя науки 2019»: тезисы докл. научно-технической конф. (Спб., 1 - 3 апр. 2019 г.). – СПб., 2019. – С. 192.