Изучение взаимодействия добавки YAG с SiC

Фролова М.Г., Лысенков А.С., Титов Д.Д., Ким К.А., Каргин Ю.Ф.

Младший научный сотрудник

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E-mail: frolovamarianna@bk.ru

# Карбид кремния – керамический материал, обладающий высокими физико-химическими свойствами: высокая прочность и твердость, низкие значения ТКЛР и плотности, стойкость к воздействию кислот и температур. Сочетание свойств обуславливает его широкое применение в различных областях промышленности и техники.

# Спекание SiC, в виду преобладания в нем ковалентных связей и низкого коэффициента самодиффузии, сложно поддается реализации без присутствия спекающих добавок. Введение добавок интенсифицирует процесс спекания при более низких температурах, увеличению плотности и прочности материала, таким образом, введение добавок позволяет получить плотноспеченную керамику с заданными свойствами с широкой областью применения [1].

# Как правило, в качестве добавки, активирующей спекание, используют оксид алюминия (Al2O3) [2], или его сочетание с другими соединениями, в основном, это оксиды редкоземельных элементов. Наиболее часто используемая добавка – иттрий-алюминиевый гранат (YAG) [1]. В зависимости от соотношения компонентов в составе YAG меняется температура плавления (от 1850 до 1970±200оС).
Во время процесса спекания добавка частично взаимодействует с SiC с образованием вторичных фаз. В литературе данная проблема подробно не исследована, поэтому целью работы являлось изучение взаимодействия спекающей добавки YAG с подложкой из SiC.

В качестве исходных компонентов была взята синтезированная добавка YAG в соотношении оксидов 3Y2O3-5Al2O3. Добавку формировали в виде цилиндра с размерами 1х1 мм. Спрессованную в форме цилиндра добавку помещали на отполированную поверхность подложки из SiC. Далее подложка была помещена в графитовую печь Thermal Technology Inc. high temperature experts, модель HP20-3560-20. Нагрев производили до температуры плавления спекающей добавки в атмосфере аргона. За ходом эксперимента наблюдали в режиме реального времени, велась видеосъемка.

Исследование поверхности подложки после эксперимента проводили с использованием РФА и СЭМ. В ходе эксперимента выявлено, что образование жидкой фазы и взаимодействие с подложкой SiC происходит до температуры плавления добавки, указанной в литературных источниках [3], с образованием вторичных фаз.

Литература

1.Перевислов С. Н., Несмелов Д. Д. Жидкофазноспеченый карбид кремния: спекание, структура, механические свойства //Огнеупоры и техническая керамика. – 2014. – №. 4-5. – С. 3-13.

2.Семченко, Г.Д. Карборундовая конструкционная керамика с повышенной трещиностойкостью / Г.Д. Семченко // Стекло и керамика. 1990. № 6. С. 16–17

3.Быковский Н. Е., Заведеев Е. В., Сенатский Ю. В. О механизме деформации поверхности кристалла иттрий-алюминиевого граната под действием наносекундного лазерного импульса с широким спектром //Физика твердого тела. – 2015. – Т. 57. – №. 4. – С. 778-783.