О возможности конверсии фосфогипса на дикальцийфосфат и сульфат аммония

Нуъмонов Б.О.,1, Намазов Ш.С.,2, Сейтназаров А.Р.3

1Базовый докторант 2-курса, 2Заведующий лабораторией, 3Главный научный сотрудник Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент, Узбекистан

E-mail: diana-ye@yandex.com

Отход производства экстракционной фосфорной кислоты – фосфогипс является главной недостаткой производства аммофоса. Если переориентировать его производство на другие виды продукты, такие как преципитат и сульфат аммония, то можно создать малоотходное производство. Такую возможность открывает реакция:

CaSO4 + (NH4)2HPO4       CaHPO4 + (NH4)2 SO4

Для начала мы провели термодинамический анализ этой реакции как прямой, так и обратной. Исходные термодинамические величины приведены в табл. 1 [1, 2].

Таблица 1

Термодинамические константы веществ.

| Вещество | Фаза | ΔН0298 ккал/моль | S0298 кал/моль·град | Ср0298 кал/моль·град |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CaSO4 CaHPO4 (NH4)2SO4 (NH4)2HPO4 | к к к к | - 340 - 435,0 - 281,86 - 347,50 | 25,5 21 52,65 46,2 | 23,29 26,30 44,71 45,0 |

Расчет проводили по формуле ΔF0т = ΔН0298 - ТΔS0298 - ТΔСр0298.

Результаты приведены в табл.2

Таблица 2

Изменения изобарно-изотермического потенциала прямой и обратной реакции в зависимости от температуры.

| Реакция | ΔF0т (кал/моль) при температурах, 0К |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 298 | 313 | 333 | 353 | 373 |
| прямая обратная | - 30742 + 27978 | - 30822 + 27898 | - 30915 + 27805 | - 31008 + 27711 | - 31102 + 27618 |

Как видно из табл. 2, прямая реакция возможна в данном температурном интервале, а обратная реакция нет.

Осуществимость вышеуказанной реакции экспериментально проверено на реальной (производственной) фосфорнокислотной гипсовой пульпе состава (вес.%): Р2О5общ. – 12,08; Р2О5водн. – 11,99; СаОобщ. – 12,42; SO3общ. – 17,18; Ж : Т = 2 : 1, представляющая собой суспензию СаSO4 · 2H2O в водном растворе фосфорной кислоты. Данную суспензию нейтрализовали с помощью 25 %-ного раствора NH4OH до рН = 6,5; 7,5; 8,5, после чего аммонизированную пульпу разделяли на твердую и жидкую фазы. Осадок промывали водой и ацетоном, затем высушивали. По составу осадка рассчитывали степень конверсии гипса. Чем выше рН и температура пульпы, и чем продолжительнее период взаимодействия, тем больше растворимость гипса в растворах (NH4)2HPO4.

При найденных оптимальных условиях: рН = 7,5, температура – 50оС и продолжительность перемешивания – 120 минут состав высушенного осадка выглядит следующим образом (вес. %): Р2О5общ. – 36,68%, Р2О5усв. по лим. к-те – 26,31%, Р2О5усв. по трил. Б – 24,84%, Р2О5водн. – 1,80%, СаОобщ. – 42,96%, СаОусв. – 30,85%, SO3общ. – 1,76%, N – 1,28% со степенью конверсии гипса 97,28%. А жидкая его часть содержит 2,60% (NH4)2HPO4 и 26,96% (NH4)2SO4. Такой способ позволяет получить одновременно преципитат и сульфат аммония с фосфорным компонентом.

Литература

- Краткий справочник физико-химических величин. Л.: Химия, 1967, 182 стр.

- Карапетьянц М.Х., Карапетьянц М.Л. Основные термодинамические константы неорганических и органических веществ. М.: Химия, 1968, 470 стр.