Бактерицидные агенты на основе гибридных соединений наноцеллюлозы с наночастицами оксидов металлов

Евдокимова А.В.,1 Евдокимова О.Л2

Студентка 1 курса магистратуры

1Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия

2Институт химии растворов им. Г.А. Крестова, Иваново, Россия

E–mail:anastasia.eudokimova@mail.ru

Наночастицы металлов и их оксидов представляют собой новый класс «наноантибиотиков», которые не вызывают резистентность у микроорганизмов, также нетоксичны, биосовместимы, обладают химически изменяемыми физическими свойствами, уникальными электрическими, тепловыми и механическими характеристиками. Создание новых антибактериальных агентов на основе гибридных органо-неорганических наноматериалов является одним из чрезвычайно перспективных направлений в борьбе с антибиотической резистентностью и нерациональным использованием антибиотических препаратов.

Настоящая работа направлена на повышение эффективности антибактериальной терапии c помощью разработки новых типов гибридных органо-неорганических наноматериалов, полученных на основе водных суспензий наноцеллюлозы и наночастиц TiO2, Fe3O4 и  Сu2O и их комбинаций (TiO2/Cu2O, TiO2/Fe3O4) в различных соотношениях. Для получения стабильной водной суспензии наночастиц целлюлозы был разработан метод, основанный на первичном растворении исходного сырья в растворе комплексного аммиаката меди [Cu(NH3)4(H2O)2](OH)2 на первой стадии, и регенерацией посредством кислотного гидролиза на второй. Методом РФА подтверждено образование целлюлозы кристаллической модификации II. Об этом свидетельствует наличие четких рефлексов c максимумами при 2θ=12,6°, 20° и 22°. Проведен комплексный анализ физико-химических, а также фотокаталитических и адсорбционных, антибактериальных свойств полученных гибридных пленок. Результаты диско-диффузионного теста показали, что гибридная пленка с включением наночастиц Cu2O имеет ярко выраженную антибактериальную активность в отношении грамположительных (В.subtilis, B. cereus и Bacillus thuringiensis) и грамотрицательных бактерий (E.coli) при минимальной концентрации наночастиц Cu2O в пленке 0,3 мг/диск, в отношении B. cereus - 0,2 мг/диск. Оценка влияния гибридной пленки на основе наноцеллюлозы и TiO2 на рост тест-культур в жидкой питательной среде показала, что при наименьшей концентрации 1 мг/мл происходит ингибирование роста E.coli и Bti на ~71% и 80% уже через 5 часов после начала инкубации. Под действием активации слабым УФ-излучением антибактериальное действие гибридной пленки СNC/TiO2 увеличивается. Исследование адсорбционной и фотокаталитической активности показало, что под воздействием видимого света степень разложения органического красителя Родамина Б в водном растворе в присутствие гибридной пленки CNC/Fe3O4 достигается 20% через 60 минут, под воздействием сильного УФ-облучения – более 50% уже через 30 минут.

Исследование выполнено при финансовой  поддержке РФФИ в рамках научного проекта No 18- 33-00807 мол_а.