Изучение влияния количества связующего и типа отвердителя на адгезионно-когезионную прочность пленок эпоксидных огнезащитных составов

Черных М.Н.,1 Субботин В.Е.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,

факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

2 Институт новых углеродных материалов и технологий при МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: marichernykh05@gmail.com

Интумесцентные краски - это лакокрасочные материалы, образующие покрытия, способные при достижении определенной температуры вспучиваться и образовывать слой негорючей пены с малой теплопроводностью, которая предотвращает дальнейший нагрев защищаемой конструкции.

В данной работе рассмотрены эпоксидные вспучивающиеся составы; одним из основных их свойств является адгезионная прочность.

Целью данной работы было изучить зависимость адгезионной прочности от количества связующего, функциональных добавок и вида отвердителя.

Таблица 1. Базовая рецептура	              Таблица 2. Изменения, внесенные в базовую

эпоксидного огнезащитного состава      	                                 рецептуру

| Компонент | % |  | Добавка | Адгезия (МПа) | Толщина состава (мм)/огнезащитная эффективность (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смола эпоксидная | 22,00 |  | - | 2,6 | 6,5 / 59 |
| Активный разбавитель | 10,00 |  | Пеногаситель BYK 054 | 3,3 | - |
| Отвердитель DEH 1450 | 14,00 |  |  |  |  |
| Бораты | 22,00 |  | + 4% смолы | 5,8 | 8,0 / 65 |
| Полифосфат аммония | 17,00 |  |  |  |  |
| TiO2 | 0,70 |  | Отвердитель DEH 4911 | - | 6,3 / 60 |
| Минеральная вата | 2,50 |  |  |  |  |
| Меламин | 7,50 |  | Отвердитель DEH 1501 | 7.4 | 6,7 / 75 |
| Функциональные добавки | 2,82 |  |  |  |  |

С базовой рецептурой, представленной в таблице 1, последовательно проведена серия модификаций. Результаты измерения адгезии (перпендикулярный отрыв грибка диаметром 20 мм на разрывной машине, толщина пленки 3,5 мм) и значения огнезащитной эффективности (условия стандартного целлюлозного пожара; испытания проводились на стальных пластинах толщиной 4 мм, нанесение покрытия ручным проведено способом) представлены в таблице 2.

Добавка пеногасителя в состав позволила незначительно (с 2,6 до 3,3 МПа) увеличить значение адгезии за счет отсутствия микропены в слое покрытия. Увеличение количества эпоксидной смолы привело к увеличению адгезионной прочности, но при этом увеличилась вязкость состава и ухудшилась огнезащитная эффективность.

Использование отвердителя DEH 4911 (Olin Epoxy) не привело к значительному увеличению огнезащитной эффективности. Использование отвердителя DEH 1501 позволило увеличить адгезионную прочность до 7,4 МПа, при этом огнезащитные свойства краски значительно улучшились (c 59 мин до 75 мин, при сравнимых толщинах).

Таким образом, использование отвердителя DEH 1501 позволяет увеличить адгезионную прочность и огнезащитные свойства изученного эпоксидного состава.