Влияние содержания нитрильных групп на вулканизацию нитрильного каучука в широком диапазоне температур.

Сутягина А.К.,1 Калугин Д.И.2, Нащокин А.В.2

Студент, 1 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,

Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E–mail: ann_sutyagina@mail.ru

Бутадиен-нитрильный каучук имеет широкое использование в промышленности благодаря отличной стойкости к маслам, топливам и смазкам, легкой обрабатываемости и очень хорошей стойкости к набуханию в алифатических углеводородах. Одним из применений бутадиен-нитрильного каучука является производство прокладочного уплотнительного материала, используемого в машиностроении, в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Такой уплотнительный материал обладает хорошими упругими свойствами и способен работать в жестких условиях, включая высокую температуру. Исследование термического сопротивления, а также вулканизации бутадиен-нитрильного каучука и его композитов имеет большое научное и промышленное значение.

В зависимости от процентного содержания акрилонитрила свойства бутадиен-нитрильного каучука могут изменяться по твердости, прочности, масло- и бензостойкости. Процентное содержание нитрила влияет на межмолекулярное воздействие структурных единиц. С увеличением содержания повышаются прочностные свойства, твердость, износостойкость, стойкость к набуханию в алифатических углеводородах и стойкость к тепловому старению. В то же время существенно снижаются эластичность и морозостойкость, повышается теплообразование при многократных деформациях. [1]

В данной работе изучено влияние содержания нитрила на процессы вулканизации и поствулканизации и их результирующие свойства.

Результаты исследования, полученные методом дифференциальной сканирующей калориметрии, показали, что температура вулканизации находится в интервале 160-170°С, и увеличение содержания нитрильных групп приводит к сдвигу процесса вулканизации в более высокие температуры с уменьшением энтальпии процесса. Температуры пиков в интервале 260 – 270°С также смещаются, что, вероятно, связано с высокой полярностью нитрильных групп, и с добавлением вулканизирующих веществ интенсивность этих пиков смещается в область более низких температур, что может быть связано с разрывом поперечных серосодержащих связей и формированием радикалов, которое в вулканизатах происходит легче, чем в чистых каучуках.

Также было изучено влияние содержания нитрильных групп на твердость вулканизатов нитрильного каучука. Результаты показывают, что наличие полярных нитрильных групп с сильными электроноакцепторными свойствами в каучуках с содержанием нитрила 33% и 40% существенно повышает активность радикалов, возникающих при температурах выше 200°С, и, тем самым, увеличивает скорость дальнейшего сшивания, вызывая резкое повышение твердости резины. Для каучука с 18% нитрильными группами существенного повышения твердости не наблюдается, что свидетельствует о незначительном уровне вторичной реакции сшивки из-за недостаточного содержания нитрила для активации радикалов.

Литература

1. Корнев А.Е., Буканов А.М., Шевердяев О.Н. «Технология эластомерных материалов»: Учебник для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.:НППА «Истек», г. Москва, 2009. – 504 с.