ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНОВ БАРИЯ НА ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГИДРОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ (III) В ПРИСУТСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ

Тхан Зо Хтай., Хейн Тху Аунг., Колесников А.В.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Москва, 125480, Россия, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20

E–mail: thanzawhtay20191993@gmail.com

В современной промышленности широко применяются гальванические процессы связанные с подготовкой поверхности и нанесением металлических покрытий, которые образуют сточные воды содержащие ионы Fe, Al, Ni, Zn, Cd, Cr и др. В качестве решения данной проблемы можно предложить метод электрофлотации, описанный в литературе и хорошо зарекомендовавший себя в практике очистки сточных вод гальванических производств [1].

Как уже отмечалось [2] ионы Ba2+ часто используется для удаления анионов SO42-, CrO4- из сточных вод гальванического производства, с другой страны ионы Ba2+ остается в растворах и могут оказывать влияние на процессы флотации и седиментации.

В таблице 1 приведены экспериментальные данные по влиянию ионов Ва2+ на кинетику электрофлотационного процесса извлечения Al(OH)3 в присутствии ПАВ различной природы.

Таблицa 1. Влияние ионов бария на извлечение гидроксида алюминия (III) в присутствии поверхностно-активных веществ

| Время, мин | α, % Al(OH)3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без Ba2+ и Без ПАВ | Ba2+ + Без добавок ПАВ | Ba2+ + Катионный ПАВ | Ba2+ + Анионный ПАВ | Ba2+ + Неионогенный ПАВ |
| 5 | 75 | 18 | 80 | 90 | 81 |
| 10 | 80 | 20 | 84 | 92 | 85 |
| 20 | 92 | 28 | 90 | 93 | 96 |
| Ф* | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |

Примечание: условия экспериментов: Al3+ = 100 мг/л; Ba2+ = 0.5 г/л; NaCl = 1 г/л;

ПАВ = 5 мг/л;iv 0,4 А/л ;Ф* – дополнительная фильтрация.

Установлено, что ионы бария негативно сказываются на процессе электрофлотации, степень извлечения гидроксида алюминия снижается до 25 - 30%. Показано, что введение в систему ПАВ существенно улучшает электрофлотационный процесс, степень извлечения возрастает до 90% - 95%. Выявлено, что последующая фильтрация позволяет достичь извлечения до 99%.

Литература

1. Kolesnikov V.A., Il’in V.I., Brodskiy V.A., Kolesnikov A.V. Electroflotation during wastewater treatment and extraction of valuable compounds from liquid technogenic waste. // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2017. Vol. 51, № 4. P. 369–383.

2. Тхан Зо Хтай., Маслянникова Д.В., Хейн Т, А, Колесников В. А., Влияние ионов магния, кальция и бария на электрофлотационный процесс извлечения гидроксидов железа (III). // Вода: химия и экология. 2019. № 10-12. C. 80-85.