Влияние компонентов электролита на структуру и свойства стали 20 при катодном электролитно-плазменном насыщении и анодном полировании

Сокова Е.В., Белов Р.Д., Бесчетникова К.И., Мухина А.К., Тамбовская М.И.

Студент, 2 курс бакалавриата

Костромской государственный университет, Кострома, Россия

E-mail:ekaterina.sokova44@gmail.com

Целью данной работы является изучение влияния условий катодного электролитно-плазменного насыщения и анодного полирования на характеристики поверхности и структуру малоуглеродистой стали.

Катодному насыщению подвергались цилиндрические образцы из стали 20 высотой 15 мм и диаметром 10 мм в электролитах на основе хлорида аммония (5% масс.) и карбамида (20% масс.), хлорида аммония (10% масс.) и сахарозы (10% масс.), нитрата аммония (10% масс.) и глицерина (10% масс.), гидрокарбоната натрия (5% масс.) и глицерина (10% масс.) при температуре 900 оС в течение 20 минут и расходе электролита 2,5 л/мин. Анодное полирование образцов после цементации и нитроцементации проводили в 3%-ном растворе хлорида аммония или 5%-ном растворе сульфата аммония при температуре 80 оС в течение 3 минут и расходе электролита 1 л/мин.

Катодная цементация и нитроцементация образцов приводит к формированию наружного оксидного слоя на поверхности образцов и модифицированного слоя в структуре стали в результате диффузии насыщающих компонентов. Минимальная толщина оксидного слоя обнаружена после нитроцементации стали в хлоридо-карбамидном электролите и составляет 60 мкм, при этом толщина диффузионного слоя достигает значения 100 мкм. Толщины оксидного и диффузионного слоев увеличиваются до 140 и 150 мкм после цементации в нитрате аммония и глицерине. Максимальная толщина цементованного слоя 180 мкм достигается после обработки образцов в электролите на основе хлорида аммония и сахарозы, в этих условиях толщина  поверхностного оксидного слоя составляет 70 мкм. Катодный нагрев в гидрокарбонате натрия и глицерине не приводит к формированию диффузионного слоя в структуре стали.

Катодная цементация и нитроцементация повышают микротвердость стали до 900 HV, что в 6,5 превышает значения микротвердости контрольного образца. Максимальная толщина упрочненного слоя до 200 мкм обнаружена у образов, после цементации в электролите с сахарозой, а минимальная – 130 мкм после нитроцементации в карбамидном электролите. Результаты EDX-анализа поверхностного слоя стали указывают на диффузию азота, углерода и кислорода, концентрация которых после катодной обработки в карбамидном электролите составляет 0,6 масс. %, 0,7 масс. % и 0,13 масс. % соответственно. Несколько ниже значения концентраций насыщающих компонентов наблюдаются после цементации в электролите с глицерином и сахарозой. После катодного нагрева образцов в растворе гидрокарбоната натрия и глицерина повышенное содержание углерода обнаруживается на расстоянии 3 мкм от края поверхности, и далее соответствует исходному составу стали 20.

Катодная обработка приводит к росту шероховатости деталей в результате формирования высокорельефного наружного оксидного слоя. Анодное полирование цементованной и нитроцементованной стали в растворах хлорида и сульфата аммония в течение 3 минут позволяет более чем в 2 раза уменьшить рельефность поверхности. Полирование образцов после насыщения в электролите с сахарозой снижает шероховатость с 6 мкм до 3,5 мкм, а образцов после нитроцементации в карбамиде с 3,5 до 1,5 мкм.

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, грант № МД-1021.2019.8.