Регенерация резин на основе насыщенных каучуков для применения 
в герметизирующих материалах

Кулигина М.А , Карманова О.В.

Студент, 1 курс магистратуры

1Воронежский государственный университет инженерных технологий

факультет экологии и химической технологии Воронеж, Россия

E–mail: morska.98@mail.ru

В настоящее время возрастает потребность в полимерных композиционных материалах. Одной из ключевых проблем является регенерация отработанных резин на основе насыщенных каучуков (этиленпропиленового каучука, бутилкаучука), что связано с высокой стоимостью данных каучуков и их дефицитностью. Возврат ценного углеводородного сырья в новый технологический цикл позволит сократить объемы отходов резин, тем самым обеспечит ресурсосбережение [1].

Образцы вулканизатов бутилкаучука подвергали обработке на источнике ускоренных электронов при поглощенной дозе 30-150 кГр [2-3]. При этом происходит в основном деструкция основной цепи. Для деструкции поперечных связей радиационные бутилрегенераты дополнительно подвергали механообработке в камере вискозиметра Муни в течение 30 минут при температурах 100, 120, 140 °С. Структурные изменения, происходящие в вулканизатах, в процессе облучения оценивали методом золь-гель анализа по изменению содержания геля в образцах, а также методом равновесного набухания по изменению степени поперечного сшивания. Изучено влияние режимов и мощности дозы облучения на структурные параметры радиационного регенерата. По данным золь-гель анализа выявлено, что количество каучука, перешедшего в золь-фракцию, возрастает с увеличением дозы облучения. Доля веществ, экстрагированных растворителем, достигает максимальных значений при дозе облучения 150 кГр. В процессе радиационной обработки поперечные связи разрушаются в меньшей степени и показатель степени сшивания практически одинаков при дозах 100, 150 кГр. Дополнительная механообработка способствует дальнейшему разрушению поперечных связей, о чем свидетельствует снижение плотности сшивания у образцов, подвергнутых механообработке по сравнению с исходными. Следует отметить, что механообработка мало изменяет показатели содержания геля в регенератах. Это подтверждает тот факт, что для деструкции бутилкаучука методы радиационной обработки более эффективен, чем термомеханический.

Установлены зависимости изменения содержания гель-фракции и плотности поперечных связей в зависимости от дозы облучения и параметров термомеханообработки. Получение по двухступенчатой деструкции регенерата прошли испытания в кровельных резиновых смесях при замене каучука на регенерат в количестве 20%. Лучшими технологическими и эксплуатационными свойствами характеризуются кровельные материалы на основе регенератов, полученных при 100 кГр без механообработки и 50 кГр, обработанных при 160 °С в течении 15 минут.

Литература

- Tikhomirov S.G., Karmanova O.V., Podvalnyi S.L., Khvostov A.A., Karmanov A.V. Investigation of the kinetics of the radiation destruction of elastomers // Advanced Materials & Technologies Founders, № 2, 2018, p. 29-42.

- Karmanova O.V., Tikhomirov S.G., Kayushnikov S.N., etc. Obtaining and using of reclaimed butyl rubber with the use of ionizing radiation. // Radiation Physics and Chemistry. 2019. Т. 159. С. 154-158.

- Хакимуллин, Ю. Н. Структура, свойства и применение радиационных регенератов резин на основе бутилкаучука. Казань. 2011. 188 с.