Применение пленок на основе фосфатов алюминия для защиты ПКМ от термического окисления.

Рыбаков В.С.,1 Морозов О.С.,1 Булгаков Б.А1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: vsevolodrybak@yandex.ru

Полимерные композитные материалы (ПКМ) являются альтернативой металлам в качестве конструкционных материалов за счет высоких удельных механических характеристик. Главная проблема, возникающая при их эксплуатации - низкая устойчивость к термическому окислению в присутствии кислорода. На данный момент самыми устойчивыми к воздействию высоких температур являются ПКМ на основе фталонитрильных полимерных матриц, однако, даже они подвержены окислению в атмосфере воздуха при температурах выше 300℃. Основной метод защиты композиционных материалов от окислительного воздействия - создание барьерных покрытий, препятствующих доступу кислорода и влаги. Применение обычных лаков, например, на эпоксидной основе, ограничено температурой их разложения, которая значительно ниже температуры разрушения самого полимерного композита. Получение большинства термостойких покрытий, например, керамических или стеклянных, требует сильного нагревания (>600℃), что приведет к разрушению ПКМ. При этом фосфаты алюминия способны образовывать аморфную фазу при температурах не выше 350 ℃. Поэтому в качестве материала для барьерного покрытия фталонитрильного ПКМ был выбран именно этот материал.

Для покрытия использовались образцы ПКМ с фталонитрильой матрицей ФНИ 350 (ИТЕКМА) и углеродной тканью марки 22502 саржевого плетения, полученного методом прессования. Нанесение фосфата на композит проводилось золь-гель методом с последовательной выдержкой в печи при 60℃, 120℃ и 300℃. Растворы фосфатов алюминия были приготовлены из H3PO4 и Al(OH)3 с мольными соотношениями Al:P = 1,5:1, 1:1, 1:1,5, 1:3 и 1:4. Процесс образования фосфатов в смеси исследовали при помощи ДСК. В процессе нанесения покрытия возникли проблемы с адгезией фосфатов к образцам ПКМ. Для улучшения адгезии были испробованы следующие методы обработки поверхности: окисление с помощью KMnO4 в кислой среде, 37% H2O2 и длительное выдерживание в 85% H3PO4 при нагревании, а также механическая зачистка при помощи абразивного материала на основе SiC. Наилучшие результаты дало последовательное применение двух последних способов.

Было выяснено, что при избытке гидроксида алюминия фосфат алюминия переходит в кристаллическую фазу, что приводит к появлению обширных областей растрескивания в слое и образованию пористой структуры. При избытке более 200 мольн. % фосфорной кислоты наблюдалось образование прозрачной аморфной пленки. Для оценки эффективности покрытий планируется изучение падения механических свойств образцов, защищенных данными покрытиями после выдержки при T=300℃ в течение 1000 часов и исследование морфологии аморфного слоя методом растровой электронной микроскопии.

Работа была выполнена при поддержке Министерства Науки и Высшего образования.

Государственный контракт №.14.607.21.0204 (RFMEFI60718X0204)