3D печать функциональных материалов на основе модифицированной нанокристаллической целлюлозы для защиты продукции

Александрова Д. Д.1, Навроцкая А. Г.1, Кривошапкина Е. Ф.1, Александрова А. А.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Национальный исследовательский университет ИТМО, Химико-биологический кластер

Санкт-Петербург, Россия

2Университет экономики и управления, кафедра «Финансы и кредит»

Симферополь, Россия

E–mail: aleksandrova@scamt-itmo.ru

3D-печать может создавать физические объекты из геометрического представления путем последовательного добавления материала. В последние годы области применения этого трехмерного процесса значительно расширились. Впервые коммерциализировал процессы 3D-печати в 1980 году Чарльз Халл [1]. В настоящее время 3D-печать в основном используется во многих областях производства, например для создания искусственного сердечного насоса, коллекций ювелирных изделий, роговицы, деталей ракетных двигателей и других продуктов, связанных с авиационной, медицинской, пищевой промышленностью.

В данном исследовании в качестве чернил для защитной 3D печати предлагается использовать материал на основе нанокристаллической целлюлозы (НКЦ) и синтезированных «in situ» углеродных наноточек (УНТ). Реализация защиты будет осуществляться при изменении диапазонов эмиссий напечатанных 3D – структур вследствие взаимодействия с изменяющимися условиями среды.

НКЦ представляет собой вытянутые кристаллы, полученные путем гидролиза древесины или другого растительного сырья. Поскольку данный материал является биосовместимым, биоразлагаемым и его получают из широкого диапазона возобновляемых источников, применение его в медицине, промышленности и других областях является закономерным итогом [2]. Также НКЦ способна образовывать гели под действием различных факторов.

С другой стороны, УНТ способны флуоресцировать в широком диапазоне длин волн в зависимости от размера частиц, наличия поверхностных функциональных групп и/или внутренних структурных дефектов, а также полярности используемого растворителя [3]. Полученные в данной работе гибридные материалы проявляют оптические свойства в различных диапазонах спектра. Это дает возможность использовать световые сигналы 3D напечатанных структур на основе НКЦ и УНТ для защиты продукции, а также для создания сенсоров.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования России (проект №075-15-2019-1896).

Литература

[1]	P. Holzmann, R. J. Breitenecker, A. A. Soomro, and E. J. Schwarz, “User entrepreneur business models in 3D printing,” Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 28, no. 1. Emerald Group Publishing Ltd., pp. 75–94, 2017, doi: 10.1108/JMTM-12-2015-0115.

[2]	Z. Zhang, Z. Chen, Y. Wang, and Y. Zhao, “Bioinspired conductive cellulose liquid-crystal hydrogels as multifunctional electrical skins,” Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., vol. 117, no. 31, pp. 18310–18316, Aug. 2020, doi: 10.1073/pnas.2007032117.

[3]	S. Jovanović, “Photoluminescence of carbon-based nanomaterials: Fullerenes, carbon nanotubes, graphene, graphene oxide, graphene and carbon quantum dots,” Photoluminescence: Advances in Research and Applications, 2018. https://147.91.1.55/handle/123456789/7731 (accessed Sep. 19, 2020).