Синтез и изучение свойств наночастиц Ta2O5 для применения в тераностике

Волкова Д.А.

Студент, 1 курс магистратуры

Национальный исследовательский университет ИТМО, химико-биологический кластер, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: volkova@scamt-itmo.ru

Используемые в настоящее время методики лечения рака, являющиеся комбинациями хирургических, лучевых и фармакологических методов, не являются в полной мере удовлетворительными как для уничтожения раковых клеток, так и для сохранения жизненных функций здоровых клеток. Альтернативой существующим органическим препаратам являются неорганические наночастицы, способные одновременно визуализировать опухоли и метастазы за счет своего небольшого размера с помощью компьютерной томографии, таргетно доставлять лекарства, а также убивать раковые клетки путем высвобождения энергии в результате возбуждения лазерными лучами, магнитными полями и т.д [1].

Доказано, что биосовместимыми высокоэлектронплотными наночастицами являются наночастицы оксида тантала(V) [2]. На данном этапе нами разрабатываются новые методики синтеза таких наночастиц, изучается влияние морфологии на коэффициент повышения дозы, радиосенсибилизация таких частиц, а также влияние допирования редкоземельными элементами на контрастные свойства наночастиц Ta2O5.

Гидродинамический радиус получаемых сольвотермальным методом наночастиц составляет 75-78 нм (рисунок 1), значение дзета-потенциала сильно зависит от метода синтеза и выбранного прекурсора и варьируется от -14 до -39 мВ. С помощью сканирующего электронного микроскопа изучена морфология образца, полученного из альтернативного прекурсора TaCl5.

Рисунок 1 – Распределение по размерам и СЭМ – изображение наночастиц Ta2O5, полученных из TaCl5

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №18-29-11078).

Литература

- Fakhardo, A.F. Toxicity Patterns of Clinically Relevant Metal Oxide Nanoparticles // ACS Applied Biomaterials, 2019, № 2(10). p. 4427–4435.

- Koshevaya, E. Surfactant-Free Tantalum Oxide Nanoparticles: Synthesis, Colloidal Properties, and Application as a Contrast Agent for Computed Tomography // Journal of Materials Chemistry B, 2020, №8(36). p. 8337-8345.