Полидиметилсилоксановые эластомеры, наполненные наночастицами α-MnO2

А.А. Егорова1, А.В. Агафонов2, А.С. Краев2, А.Е. Баранчиков1, С.А. Козюхин1, В.К.Иванов1

Младший научный сотрудник

1 Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Москва Россия

2 Институт химии растворов им. Г.А. Крестова, Иваново, Россия

ana.egorova13@ya.ru

Электрореологические и магнетореологические эластомеры представляют собой эластичные упругие полимерные матрицы, наполненные высокополяризуемыми в электромагнитных полях полупроводниковыми или ферромагнитными нано- или микрочастицами. Высокая перспективность практического использования таких полимерных композитов определяется возможностью контролируемого и обратимого изменения их реологических свойств при наложении внешнего электрического или магнитного поля. Перспективным наполнителем электрореологических эластомеров является диоксид марганца, и, в частности, одна из его полиморфных модификаций – α-MnO2. Это соединение обладает практически не зависящей от температуры величиной диэлектрического отклика, очень высоким значением диэлектрической постоянной и низкими диэлектрическими потерями, свойственным колоссальным диэлектрикам.

Целью данной работы явилось получение электрореологических эластомеров на основе α-MnO2 и полидиметилсилоксана, а также анализ их электрореологических и диэлектрических свойств.

Для синтеза диоксида марганца 0.790 г KMnO4 растворяли в 70 мл дистиллированной воды, к полученному раствору добавляли 0.482 г MnSO4‧5H2O и перемешивали в течение 10 мин. Смешанный раствор перемещали в тефлоновый автоклав Berghof DAP-100 емкостью 100 мл (степень заполнения ⁓70%). Гидротермальную обработку проводили при 140°С в течение 18 ч, после чего автоклав остужали на воздухе и вскрывали. Полученный осадок отделяли фильтрованием, промывали дистиллированной водой до достижения рН 7 и сушили при 100°С в течение 9 ч.

Для приготовления наполненных эластомеров с содержанием дисперсной фазы 30 мас.% (9.4 об.%) навеску α-MnO2 смешивали с аликвотой кремнийорганической жидкости и полученную смесь перемешивали в течение часа с использованием верхнеприводной мешалки при 500 об/мин, после чего к смеси добавляли 3 мас.% катализатора полимеризации (раствор аминопропилтриэтоксилана в тетраэтоксисилане = 1 : 4) [32] и снова перемешивали в течение 30 мин. Полученную суспензию вакуумировали (10–2 атм) для удаления пузырьков воздуха. Отверждение смеси осуществляли в цилиндрической форме диаметром 20 мм, изготовленной из полиметилметакрилата, с плоскими крышками из нержавеющей стали, выполняющими роль электродов. Расстояние между электродами составляло 2.5 мм. Отверждение образцов проводили при комнатной температуре без приложения электрического напряжения между электродами, либо в электрическом поле напряженностью 2 кВ/мм.

Таким образом, впервые получены композитные эластомеры на основе вулканизованного силоксанового каучука, наполненного стержнеобразными наночастицами α-MnO2 как со стохастическим, так и с упорядоченным распределением наночастиц, которое было достигнуто путем отверждения композита в электрическом поле. Впервые показано, что приложение электрического поля напряженностью не менее 0.4 кВ/мм приводит к уменьшению проявления эффекта Пейна в композитных эластомерах.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (16-13-10399) с использованием оборудования ЦКП ФМИ ИОНХ РАН, функционирующего при поддержке государственного задания ИОНХ РАН в области фундаментальных научных исследований.