Взаимосвязь люминесцентных свойств и структурных характеристик в допированных европием наночастицах бёмита

Маркарян А.А., Колоколов Д.С., Колесников И.Е., Осмоловский М.Г., Бобрышева Н.П., Вознесенский М.А., Осмоловская О.М.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: art.markarian@mail.ru

Допированные РЗЭ неорганические наночастицы являются перспективными материалами для люминесцентных меток, что связано с их гидрофильностью и низкой токсичностью. Вопросы управления такими параметрами люминесценции, как квантовый выход, концентрация тушения и длина волны возбуждения являются сейчас актуальными и активно изучаемыми. В нашей работе [1] показано, что путем изменения формы наночастиц можно влиять на положение допанта в кристаллической структуре оксида, что в свою очередь, позволяет регулировать параметры люминесценции.

Наночастицы бёмита, допированного европием, получали гидротермальным методом при 240°С на основании данных, представленных в [2] при рН 4, 7 и 9 для получения частиц различной формы. Образцы охарактеризованы методами РФА, БЭТ, ПЭМ, ИК-спектроскопии. Согласно данным РФА, в составе продуктов, полученных при рН 9 для всех концентраций европия, и при рН 7 для максимальной концентрации европия, наблюдаются дополнительные фазы. Мы связываем данный факт с ускорением реакции формирования наночастиц в присутствии гидроксил-анионов, что приводит к росту количества дефектов и образованию примесных фаз. Далее мы рассматривали только фазово-чистые образцы. По данным ПЭМ образцы, полученные при рН 4, представляют собой стержни с размерами около 35 нм в толщину и 200 нм в длину; наблюдается незначительный рост размеров при увеличении содержания допанта. Образцы, полученные при рН 7, представляют собой пластины толщиной около 20 и длиной 55 нм. Отметим, что при кислом рН размеры продукта близки к размерам реперного образца, а при рН 7 изменяется форма частиц – от стержней к пластинам, что указывает на значительное влияние допанта на процесс формирования наночастиц.

После допирования при рН 4 все параметры кристаллической ячейки увеличиваются относительно реперного образца и практически не зависят от концентрации допанта. При рН 7 изменение параметров разнонаправленное, что, вероятно, связано с изменением формы частиц. Размер кристаллитов незначительно увеличивается после допирования для обоих значений рН синтеза. Это связано с меньшим радиусом европия по сравнению с алюминием, что приводит  к большей области бездефектного роста.

Изучение люминесцентных характеристик полученных образцов показало, что в случае стержнеобразных частиц интенсивность эмиссии при 618 нм уменьшается с ростом концентрации европия. Напротив, для частиц пластинчатой формы наблюдается увеличение интенсивности люминесценции с ростом концентрации. Согласно данным ТГА-ДСК, допант не оказывает негативного влияния на термическую устойчивость полученных наночастиц.

Исследования были проведены на базе ресурсных центров «Рентгенодифракционные методы исследования», «Методы анализа состава и вещества», «Оптические и лазерные методы исследования», «Инновационные технологии композитных наноматериалов» Научного парка СПбГУ.

Литература

1. I. E. Kolesnikov, D. S. Kolokolov, M. A. Kurochkin, M. A. Voznesenskiy, M. G. Osmolowsky, E. Lähderanta and O. M. Osmolovskaya // J. Alloys Compd. 2020, №822, p.153640

2. O. M. Osmolovskaya, M. G. Osmolowsky, M. P. Petrov, A. V. Voitylov and V. V. Vojtylov, // Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp. 2020, №586. p. 124095.