Оптимизация режимов отверждения фталонитрильных связующих для композиционных материалов

Зимин К.С., Андрианова К.А., Амирова Л.М.

Магистрант 1 курса

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Ххимический институт имени А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: kostzim@list.ru

В последнее время применение полимерных композиционных материалов в различных отраслях имеет огромное значение. Замена металлических деталей материалами на основе полимеров позволяет значительно снизить вес изделия, что сказывается на экономии и производительности изделий из полимерных композиционных материалов. Сегодня большой интерес вызывают высокотемпературные полимерные композиты. В качестве термостойких связующих применяются полиимиды, цианатэфиры, фталонитрилы. Фталонитрильные связующие – это современные высокоэффективные полимерные материалы, имеющие хорошие физические и химические свойства и высокую температуру стеклования (до 450°C) [1]. Недостатком фталонитрильных связующих является высокая температура отверждения и узкий интервал между температурой плавления и отверждения, что затрудняет процесс пропитки наполнителя в технологическом процессе производства изделий. Кроме того, отвержденные фталонитрильные матрицы обладают низкой трещиностойкостью [3]. Одним из способов оптимизации процесса отверждения фталонитрильных связующих является использование катализаторов отверждения, в качестве которых могут использоваться соли различных металлов [2]. Кроме того, улучшить характеристики трещиностойкости данных материалов можно, используя смеси фталонитрилов с различными олигомерами, например, эпоксидными [3], бензоксазиновыми [3].

Целью данной работы было исследование возможности снижения температуры отверждения фталонитрильных композиций и повышение его технологических свойств путем использования смесевых композиций фталонитрильного мономера с рядом эпоксиноволачных фосфорсодержащих эпоксидных олигомеров. В качестве отвердителей использовали аминные отвердители и ряд металлсодержащих катализаторов. Исследование отверждения смесевых композиций проводили методами ИК-спектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии и диэлектрического анализа в режимах изотермического и динамического нагрева. Модуль упругости и температуру стеклования отвержденных смесевых составов определяли методом динамического механического анализа.

На основе проведенных исследований показана перспективность использования смесевых композиций для повышения технологических свойств фталонитрильных связующих.

Литература

[1] Griffith JR, O’Rear JG, Walton TR. Phthalonitrile resins. Adv chem; Am Chem Soc 1975;142:45864.

[2] Keller TM, Griffith JR. The synthesis of highly fluorinated phthalonitrile resins and cure studies. J Fluorine Chem 1979;13:31524.

[3] Mehdi Derradji, Jun Wang and Wenbin Liu, Phthalonitrile Resins and Composites: Properties and Applications, 2018.