Особенности взаимодействия лизоцима с мукоадгезивными полимерами

Емельянов Г.П., Филатова Л.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sdswpe@gmail.com, luboff.filatova@gmail.com

Поверхность слизистой оболочки препятствует закреплению ферментов и способствует их быстрому выведению, а также способствует инактивации за счет действия протеаз, экстремальных значений рН и других факторов. Для увеличения биодоступности, времени пребывания и защиты от неблагоприятных условий белки инкапсулируют в мукоадгезивные системы доставки лекарств, содержащие в своем составе мукоадгезивные полимеры [1-3]. Изучение взаимодействия бактериолитических ферментов с мукоадгезивными полимерами является важной задачей для разработки антибактериальных препаратов.

Получены и охарактеризованы частицы из муцина желудка свиньи и хитозана с молекулярной массой 150, 400 кДа с инкапсулированным лизоцимом. Исследованы размер и дзета-потенциал частиц, стабильность и эффективность включения лизоцима, высвобождение фермента в физиологических условиях.

Для получения частиц смешивали последовательно рассчитанные количества водных растворов лизоцима, муцина и хитозана. Концентрация фермента в полученных суспензиях была 1 мг/мл, концентрацию остальных компонентов варьировали. После добавления муцина к раствору лизоцима смесь перемешивали в течение 1 ч при 650 об/мин при комнатной температуре, а после добавления хитозана перемешивали в течение 30 мин при тех же условиях. Полученные суспензии хранили при 4°С.

Для характеристики размеров и дзета-потенциала частиц использовали метод динамического светорассеяния и электрофоретического светорассеяния. Установлено, что происходит увеличение размеров частиц с увеличением концентрации муцина; размер частиц не зависит от концентрации хитозана при данной концентрации муцина; увеличение содержания хитозана не изменяет дзета-потенциал частиц.

Для исследования стабильности лизоцима в частицах измеряли активности лизоцима из частиц в начальный момент времени и после инкубирования при 37°С в течение 24 ч или после хранения при 4°С в течение 3 месяцев. Обнаружено, что после инкубирования в присутствии хитозана активность лизоцима сохраняется, а в отсутствии хитозана наблюдается ее снижение; после хранения лизоцим сохраняет начальную активность.

Эффективность включения белка составила для образцов с концентрацией муцина 0.1, 0.5 и 1.0 мг/мл 0, 50 и 100% соответственно. Для исследования кинетики высвобождения лизоцима растворы с частицами смешивали с 0,05 М фосфатным буфером (pH 6.0) до конечной концентрации белка 0,15 мг/мл, затем инкубировали при 37°С и перемешивании (100 об/мин). Через 1, 2, 8 и 24 ч образцы центрифугировали (5 мин, 6000 об/мин, 4°С) и в супернатантах анализировали концентрацию белка.

Литература

1. Boateng J., Ayensu I., Pawar H. Mucoadhesive Materials // Mucoadhesive Materials and Drug Delivery Systems / ed. V. V. Khutoryanskiy. : John Wiley & Sons, Ltd., 2014. First Edit. P. 235–253.

2. Киржанова Е.А. и др. Микро - и наночастицы из альгината и хитозана для трансмукозальной доставки белкa // Вестник Московского Университета. Серия 2 Химия. 2016. Т. 57. № 2. С. 37–44.

3. Харенко Е.А., Ларионова Н.И. Мукоадгезивные лекарственные формы (обзор) // Химико-фармацевтический журнал. 2009. Т. 43. № 4. С. 21–29.