Исследование цитотоксической активности полимеркапсулированных производных ненасыщенных жирных кислот

Сохранева В.А.1,2,3, Яббаров Н.Г. 2, 3, Труфанова А.А. 2, Гроза Н.В.1, Моллаева М.Р. 2, 3, Сокол М.Б. 2, 3, Фомичева М.В. 2, 3, Никольская Е.Д. 2, 3

Студент, 4 курс бакалавриата

1 МИРЭА — Российский технологический университет, Москва

2 Всероссийский научный центр молекулярной диагностики и лечения, Москва

3 Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва

E–mail: sokhraneva.v@mail.ru

Одним из перспективных методов разработки пролекарств является синтез препаратов на основе природных соединений. Для создания пролекарств были выбраны некоторые из ненасыщенных жирных кислот (НЖК) из-за их способности проявлять цитотоксическую активность благодаря их метаболитам, в частности, гидропероксипроизводным. Некоторые полиненасыщенные жирные кислоты оказывают регуляторное воздействие на процесс метастазирования, инвазии и подвижность опухолевых клеток. В качестве систем доставки препаратов использование наночастиц из сополимера молочной и гликолевой кислот (PLGA) позволяет контролировать фармакокинетику, сохранять стабильность препаратов, увеличивать их биодоступность, а также уменьшать неспецифическую токсичность благодаря пассивной доставке таких систем. Инкапсулирование в полимерные наночастицы фенольных производных ПНЖК является актуальным направлением и обладает новизной.

Были использованы конъюгаты производных фенола и НЖК: ПРОК  ̶  2,6 диизопропилфенилолеат, ЭТОК  ̶ 2-изопропил-5-метилфенилолеат, ПРЛК  ̶  2,6-диизопропилфениллинолеат и ТЛК ̶ 2-изопропил-5-метилфениллинолеат, которые были инкапсулированы в наночастицы PLGA с помощью метода одинарных эмульсий. Полученные частицы обладали средним диаметром не более 300 нм, дзета-потенциалом -15 мВ, степенью включения 55% и общим содержанием действующего вещества 13%.

Цитотоксическую активность наночастиц исследовали in vitro в отношении клеток К562 (эритробластный лейкоз человека), MCF-7 (аденокарцинома молочной железы человека) и SKOV-3 (аденокарцинома яичника человека). Наибольшую активность проявили производные олеиновой и линолевой кислоты с 2,6-пропофолом в составе наночастиц (НЧ-ПРОК и НЧ-ПРЛК): IC50 593 нМ и 10,5 мкМ, для клеточной линии К562; IC50 2,15 мкМ и 6,1 мкМ для клеточной линии MCF-7; IC50 772,3 нМ и 33,9 мкМ для клеточной линии SKOV-3, соответственно.

Было установлено, что в свободной форме конъюгаты производных фенола и ПНЖК проявляют цитотоксическую активность при гораздо больших концентрациях, следовательно, было продемонстрировано, что включение данных соединений в состав полимерных частиц способствует эффективной интернализации веществ в опухолевые клетки и увеличивает биодоступность соединений.