Улучшенные электрон-транспортные свойства редокс-активных веществ и наночастиц на поверхности поли(3,4-(1-азидометилэтилен)диокситиофена): новые горизонты для создания электрохимических (био)сенсоров

Шавокшина В.А., Зарочинцев А.А., Комкова М.А., Андреев Е.А.

Студентка, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: vera.shavokshina@chemistry.msu.ru

Электрохимические (био)сенсоры привлекают к себе внимание благодаря высокой чувствительности, портативности, низкой стоимости и малому времени анализа. Важным этапом их разработки является модификация поверхности электрода с целью надежной иммобилизации биомолекул, отвечающих за распознавание аналита в пробе. Такая функционализация поверхностными группами для ковалентной сшивки может привести к снижению электроактивных свойств. Для устранения этого недостатка и сохранения возможности простой и надежной модификации различными биорецепторами в данной работе представлен проводящий полимер – поли(3,4-(1-азидометилэтилен)диокситиофен) (ПЭДОТ-N3).

Электрохимический синтез ПЭДОТ-N3 проводили в водной среде без использования поверхностно-активных веществ, которые могут оказать негативное воздействие на электроактивные свойства. Исследование электрохимической кинетики ПЭДОТ-N3 проводили в режиме циклической вольтамперометрии при различных скоростях развертки в средах с pH 1.1 – 7.0. Установлено, что модификация электродов ПЭДОТ-N3 способствует повышению электроактивности медиаторов [Fe(CN)6]3-/4- и [Ru(NH3)6]3+/2+ во всём рассматриваемом диапазоне pH. Наиболее значимым оказалось увеличение электрохимической константы скорости в нейтральном рН, при котором проводится детекция ДНК – по сравнению немодифицированным электродом константа для [Fe(CN)6]3-/4-  возросла более чем в 2000 раз и составила 2.3×10-2 см·с-1. Существенный прирост константы скорости переноса электронов обеспечивает улучшение сенсорных свойств модифицированных электродов - чувствительность определения наночастиц берлинской лазури (НЧ БЛ) в режиме квадратно-волновой вольтамперометрии повышается до 200 раз.

Азидо-группа полимера позволяет проводить клик-реакцию с ацетиленовыми фрагментами, что было использовано при создании прототипа электрохимического ДНК-биосенсора. Для этого ДНК-зонд иммобилизовали на поверхности электродов с ПЭДОТ-N3, после чего проводили гибридизацию зондов с комплементарной ДНК-мишенью, содержащей НЧ БЛ в качестве электрокаталитической метки. В результате успешной гибридизации ДНК наблюдали увеличение электрокаталитического тока восстановления наночастиц [1]. Кроме того, было установлено, что модификация проводящим полимером снижает неспецифическую адсорбцию олигонуклеотидов.

Проводящий полимер ПЭДОТ-N3, сочетающий обширные возможности для иммобилизации биомолекул (ДНК, антител, ферментов и пр.) и улучшенные электрон-транспортные свойства в присутствии редокс-активных веществ и наночастиц, открывает новые горизонты для разработки электрохимических биосенсоров.

Литература

1. Shavokshina V., Komkova M., Aparin I., Zatsepin T., Karyakin A., Andreev E. Improved electroactivity of redox probes onto electropolymerized azidomethyl-PEDOT: enabling click chemistry for advanced (bio)sensors // ACS Appl. Polym. Mater. 2021, Just Accepted (DOI: 10.1021/acsapm.0c01371)

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 19-73-00166).