Определение условий получения модифицированных сорбентов на основе анионитов АН-31 и АРА-8п

Увайсова С.М.,1 Бабуев М.А.2

Научный сотрудник лаборатории КИПР

1Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН, Махачкала, Россия

2Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия

E-mail: smuvaisova@mail.ru

Полимерные хелатообразующие сорбенты обеспечивают избирательное извлечение тяжелых металлов из сложного состава. Преимуществом модифицированных сорбентов, которые получают сорбцией органических реагентов обычными ионообменниками является простота их получения [1, 2]. При выборе носителя необходимо учитывать наличие функционально-аналитических групп, которые обеспечивают селективное извлечение тяжелых металлов. Азосоединения на основе роданина и ароматических аминов, содержащих солеобразующие группы (–ОН, –SО3H, –СООН, –AsО3H2) представляют интерес для определения тяжелых металлов [3]. Создание новых комплексообразующих сорбентов и использование их для концентрирования и разделения элементов является одним из перспективных направлений аналитической химии.

Целью данной работы является изучение условий модифицирования анионитов АРА-8п (Сl- - форма) и АН-31 (ОН- - форма) аналитическим органическим реагентом 5-(4-карбоксифенил-азо)-роданин [4].

Для установления структуры реагента и модифицированных сорбентов сняты ИК-спектры. Структура реагента подтверждена исследованием поверхности сканирующим электронным микроскопом – ASPEX Express на базе EDX детектора OmegaMax.

Для установления длины волны, при котором наблюдается максимальное поглощение, сняты спектры синтезированного реагента в интервале значений рН 1.0-12.0. Максимальная оптическая плотность наблюдается при длине волны λ=420 нм. При рН 12.0 и больше максимум смещается батохромно.

Результаты изучения влияния pH раствора показывают, что максимальная сорбция реагента наблюдается при pH 5.0-9.0. Учитывая, что растворимость реагента выше в щелочной среде, последующие эксперименты проводили при рН=9.0. Экспериментально изучено влияние времени контакта фаз. Сорбционное равновесие достигается при перемешивании в течение 10 минут для АРА-8п и 30 минут АН-31, что свидетельствует о достаточно быстром достижении равновесия в изучаемых системах.

Статическая емкость АН-31 и АРА-8п по сорбируемому реагенту, определенная по изотерме сорбции, составила 0.5 ммоль/г и 1.18 ммоль/г соответственно.

В качестве элюентов выбраны растворы HCl, NaCl, NaOH различных концентраций, так как они могут быть потенциальными десорбентами для тяжелых металлов с модифицированных сорбентов. Как показывают полученные результаты, наиболее стабильным является сорбент на основе анионита АРА-8п. С сорбента на основе анионита АН-31 растворы HCl и NaCl существенно не десорбируют. Растворы NaOH с концентрацией 1 М значительно десорбируют реагент с анионита АН-31, а при концентрации 2 М и более наблюдается полная десорбция.

Литература

- Штокало М.И., Костенко Е.Е., Жук. И.З. // Журнал аналитической химии. 1991. Т. 46. № 6. С. 1093-1097.

- Золотов Ю.А. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов из растворов. Применение в неорганическом анализе. Москва, Наука, 2007, 330 с.

- Прописцова Р.Ф., Саввин С.Б. // Журнал аналитической химии. 1973. Т. 28. № 2. С. 2277-2283.

- Грищук А.П., Баранов С.Н. // Журнал аналитической химии. 1958. Т. 28. № 4. С. 896 – 900.