Модификация наночастиц кристаллического кремния, легированного оксидом железа (III), цитрат-анионами для использования in vivo

Рожков К.И.1, Сизова С.В.2, Лазов М.А.1, Ягудаева Е.Ю.2

Аспирант, 3 курс

1 Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия

2 Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия

E–mail: rokirill58@mail.ru

Уникальные электронно-оптические свойства наноразмерных порошков кремния и материалов, созданных на их основе, определяются сочетанием квантово-размерного эффекта и эффектов, обусловленных их большой удельной поверхностью [1]. Основным преимуществом наночастиц на основе кремния для использования in vivo является их биодеградируемость и отсутствие токсических свойств [3].

В работе использованы наночастицы кремния, синтезированные плазмохимическим методом. При синтезе данным методом в наночастицы включается оксид железа (III), что делает такие частицы видимыми в переменном магнитном поле. Такие наночастицы могут быть использованы для анализа биораспределения в организме с помощью ЭПР и визуализированы в МРТ. Наличие оксидов железа в приповерхностном слое наночастиц облегчает их модификацию различными стабилизаторами коллоидной устойчивости. Было показано [2], что магнитные частицы на основе Fe3O4 с поверхностью, модифицированной диоксидом кремния и цитрат-ионами, являются перспективными для создания средств доставки лекарственных препаратов при лечении онкологических заболеваний.

Цель работы – исследование поверхностных свойств наночастиц кремния, легированных железом, и их стабилизация цитрат-анионами для использования in vivo.

Проведен анализ наночастиц кремния, легированных оксидом железа (III), методами РФЭС, ИК-спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии. Показано, что наночастицы имеют структуру типа “ядро-оболочка”, состоящую из кристаллического ядра и аморфной оболочки, представляющей собой оксиды кремния с разной степенью окисления, SiOx (0 ≤ x ≤ 2). Получены устойчивые в водных средах золи частиц нанокремния с поверхностью, модифицированной цитрат-ионами. Была подобрана оптимальная концентрация цитрата (1%), при которой образуются частицы со средним диаметром 60 нм. Так как полученные модифицированные частицы не обладают токсичностью их можно рекомендовать для использования in vivo.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-02-00146.

Литература

1. Ищенко А. А., Фетисов Г. В., Асланов Л. А. Нанокремний: свойства, получение, применение, методы исследования и контроля. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012.

2. Вайтулевич Е.А. и др. Сорбенты на основе наночастиц магнетита для применения в биомедицине // Наноматериалы функционального и конструкционного назначения. – 2019. – Т.14, № 1-2. C. 31-38.

3. Yulia V. Kargina, et al. Silicon Nanoparticles Prepared by Plasma-Assisted Ablative Synthesis: Physical Properties and Potential Biomedical Applications. // Phys. Status Solidi A. – 2019. – 216(14). 1800897.