Определение ПАУ/ПАГС методом спектроскопии ГКР с помощью гибридной сенсорной поверхности

Самоделова М.В., Капитанова О.О., Еремина О.Е.

Студентка,6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: mariya.basowa@yandex.ru

Важной задачей современного химического анализа является разработка экспрессных и чувствительных сенсорных систем для определения полиароматических гетероциклических серосодержащих (ПАГС) соединений и полиароматических углеводородов (ПАУ) с целью улучшения качества топлива и охраны окружающей среды. Одним из перспективных методов, позволяющих определять ультранизкие концентрации самых различных веществ, является спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР).

В рамках нашей исследовательской работы был разработан гибридный ГКР-активный сенсорный элемент на основе природного полимера, в матрице которого адсорбирован композит, состоящий из наночастиц благородного металла и оксида графена. Наночастицы серебра благодаря эффекту поверхностного плазмонного резонанса отвечают за высокую чувствительность определения (на уровне нМ). Полимер на основе хитозана обеспечил самосборку наночастиц серебра на его поверхности и как следствие, воспроизводимость аналитического сигнала в плоскости сенсорного элемента. Добавка в сенсорную  систему графеноподобного материала - оксида графена – обеспечила тушение флуоресценции от модельного аналита родамина 6Ж в 10 раз и улучшению отношения «сигнал-шум», что важно для разработки методики определения методом спектроскопии ГКР ПАУ (бифенила, нафталина, 1-метилнафталина и фенантрена), и ПАГС – дибензотиофена (ДБТ) и диметилдибензотиофена (ДМДБТ). Предложена индикаторная система для химического превращения ПАУ и ПАГС в «распознающие» комплексы, что обеспечило перевод неокрашенных молекул аналита в соединения, поглощающие в видимой области спектра. Так как ПАУ и ПАГС являются π-донорами, для образования окрашенных комплексов с переносом заряда (КПЗ) требовалось добавление π-акцептора, в качестве которого был выбран 2,3-дихлоро-5,6-дициано-1,4-бензохинон (ДДХ). Были получены следующие окрашенные КПЗ (длины волн, характерны для максимумов поглощения комплексов): ДБТ:ДДХ – 600 нм; 4,6-ДМДБТ:ДДХ – 620 нм; бифенил:ДДХ – 560 нм; нафталин:ДДХ – 610 нм; 1-метилнафталин:ДДХ – 655 нм; фенантрен:ДДХ – 570 нм. Предлагаемый в рамках данной работы новый комплексный подход “химического дизайна” позволяет смещать полосу поглощения аналита близко к длине волны возбуждающего лазера (532, 633 нм), а также открывает возможности реализации резонансного ГКР для улучшения актуальных метрологических характеристик, таких как чувствительность, селективность, возможность проведения мультиплексного анализа.

Литература

- Eremina O.E., Sidorov A.V., Shekhovtsova T.N., Goodilin E.A., Veselova I.A.. Novel Multilayer Nanostructured Materials for Recognition of Polycyclic Aromatic Sulfur Pollutants and Express Analysis of Fuel Quality and Environmental Health by Surface Enhanced Raman Spectroscopy. // ACS applied materials & interfaces, 2017.

- Eremina O.E., Kapitanova O.O., Goodilin E.A., Veselova I.A.. Silver–chitosan nanocomposite as a plasmonic platform for SERS sensing of polyaromatic sulfur heterocycles in oil fuel. // Nanotechnology, 2020.