Модернизация способа определения перхлората калия в составе сернокислого электролита ванны формирования поверхностных пластин свинцовых аккумуляторов

Зайцева К.Д.

Студент, 4 курс бакалавриата

1Курский государственный университет, естественно-географический факультет, Курск, Россия

E–mail: karinazaytseva7751@mail.ru

Раствор ванны формирования поверхностных пластин при производстве свинцовых аккумуляторов перхлоратным способом содержит H2SO4 90 – 150 г/л, КСlО4 10 – 15 г/л. В процессе формирования пластин необходим постоянный контроль за содержанием перхлората. В основе определения КСlО4 лежит реакция термического разложения до KCl с последующим аргентометрическим титрованием хлоридов по методу Мора. Для получения требуемой точности и правильности необходимо, чтобы перхлорат переходил в хлорид количественно. Для снижения временных и энергетических затрат на анализ актуально снижение температуры и уменьшение времени разложения. В этом отношении оценивали оксид меди(II), обладающий указанной каталитической активностью с целью исключения использования платиновых тиглей и обеспечения полного перевода СlО4- в Cl- за меньшее время с минимальными энергозатратами.

Механизм термического разложения перхлоратов представлен рядом последовательных, параллельных и сопряженных процессов разложения кристаллов, плавления, разложения перхлорат - и других кислородсодержащих анионов в жидкой фазе. Пробоподготовка электролита включает его нейтрализацию до нейтральной или слабощелочной среды (рН =6,5-8), выпаривание воды и прокаливание смеси кристаллов. Меняющийся состав твердой фазы, получающийся в результате нейтрализации электролита щелочью, не позволяет точно оценить температуру плавления смеси и скорость плавления. По результатам предварительного изучения разложения KClO4 показано, что степень превращения (() ClO4- в Cl- последовательно увеличивается с повышением температуры и достигает >90% при 550˚С в результате экспонирования в течение 30 мин, при 580-600˚С – в течение 20 мин; в присутствии CuO в зависимости от степени дисперсности достичь 90% удается при 450-500°С за 10 минут.

Исследовали влияние выбора щелочи для нейтрализации электролита на характер разложения на модельных смесях кристаллических солей Na2SO4, К2SO4 и KClO4, по составу соответствующих продуктам нейтрализации электролита до прокаливания. При экспонировании в течение 10 минут при 490˚С ( смеси К2SO4 и KClO4 составляет 5,1%, в присутствии CuO – 36,8%; Na2SO4, и KClO4 - соответственно 7,4% и 90%, что обуславливает выбор для нейтрализации пробы растворов NaOH.

Анализ модельных образцов сернокислого электролита с содержанием KClO4 3,5 г/см3 и 5,0 г/см3 проводили в присутствии CuO при температуре разложения 500°С и 550°С в течение 20 минут (таблица 1).

Таблица 1

Результаты оценки значимости расхождения результатов (Р=0,95, n=4)

| С (KClO4) | 500°С | 550°С |
| --- | --- | --- |
|  | xср | sr | , % | xср | sr | , % |
| 3,5 г/см3 | 3,49 | 0,059 | 0,29 | 3,53 | 0,034 | -0,86 |
| 5,0 г/см3 | 4,79 | 0,123 | 4,38 | 4,93 | 0,029 | 1,40 |

Использование оксида меди как катализатора при определении перхлората калия в составе электролита позволяет снизить температуру разложения при пробоподготовке с 700°С до 550 °С, что позволяет повысить эффективность анализа.