Синтез циклических карбонатов и их сополимеров с L-лактидом

Агаева М.У.,1 Манкаев Б.Н.1

Аспирант, 3 года обучения

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: milaneagayeva@gmail.com

В настоящее время подготовка одномерных материалов волокнистой структуры развивается интенсивно как с фундаментальной, так и с прикладной точки зрения. Наибольшее применение такие материалы находят в области регенеративной медицины и клеточных технологий, представляя собой скаффолды - каркасы для выращивания клеток и органов, фильтрующие и впитывающие материалы для лечения ран и т.п. Используемые для таких материалов синтетические биоразлагаемые полимеры представляют в большинстве своем полимеры на основе лактида, гликолида и ε-капролактона [1]. Поликарбонаты лучше подходят для биомедицинских применений, чем алифатические сложные полиэфиры, поскольку алифатические сложные полиэфиры образуют кислотные соединения во время разложения, которые могут влиять на ткани или ДНК [2]. Введение в такие (со)полимеры на стадии синтеза боковых функциональных групп открывает широкие возможности в варьировании свойств и последующей модификации поверхности волокон для придания необходимых для конкретной задачи свойств или дополнительной биологической активности.

Целью данной работы является синтез циклических карбонатов, содержащих функциональные группы, формирование и исследование их полимеров и сополимеров с лактидом в разных соотношениях мономеров, поиск оптимальных инициаторов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-29-17029).

Литература

1. Ma P. X. Scaffolds for tissue fabrication // Materials Today. 2004, №7(5). p. 30–40.

2. Brannigan R.P., Dove A.P. Synthesis, properties and biomedical applications of hydrolytically degradable materials based on aliphatic polyesters and polycarbonates //Biomater Sci. 2017, №5. p. 9–21.