Синтез и свойства амфифильных производных кремнезема

Файзулина З.З., Давлетбаева И.М., Мухаматгалиева А.И., Измайлов С.Р.

Аспирант 2 года

Казанский национальный исследовательский технологический

университет, институт полимеров, Казань, Россия

E–mail: faizulina.alina@yandex.ru

Известно, что амфифильные олигомеры и блок-сополимеры способны формировать самоорганизующиеся структуры за счет наличия в их цепи гидрофобных и гидрофильных фрагментов [1]. Варьируя химическое строение синтезируемых макромолекул, природу и распределение функциональных групп, удается эффективно управлять процессом молекулярной сборки, добиваясь получения сложных регулярных структур, обладающих уникальными свойствами. На основе тетраэтоксисилана, полиоксиэтиленгликоля и низкомолекулярного полидиметилсилоксана получены ассоциированные в олигомерной среде амфифильные разветвленные производные кремнезема (ASiP):

Образование кремнеземного ядра обусловлено реакциями гидролиза и последующей конденсации тетраэтоксисилана, протекающими в присутствии воды и катализатора [2]. Показаны отличительные особенности строения и свойств амфифильных производных кремнезема, синтезируемых под воздействием катализаторов кислой и щелочной природы. Установлено, что процессы гидролиза и последующей конденсации силанольных групп протекают с более высокой скоростью при использовании кислого модификатора. Хлорид меди, используемый в качестве катализатора кислой природы, наряду с каталитическим воздействием вступает во взаимодействие с полиоксиэтиленгликолем, оказывая влияние на строение и свойства ASiP. Изучены зависимости кинематической и приведенной вязкости полидиметилсилоксанов (ПДМС), полученных с использованием ASiP. Установлено, что благодаря наличию в составе ASiP полиоксиэтиленгликолей, последние захватывают ионы калия при полимеризации октаметилциклотетрасилоксана по анионному механизму. Оставаясь в составе синтезируемого полидиметилсилоксана, разрабатываемые ассоциированные в олигомерной среде амфифильные разветвленные производные кремнезема приводят к возникновению специфических когезионных взаимодействий в ПДМС.

Литература

1. Bandyopadhyay, A., De Sarkar, M. Epoxidized Natural Rubber / Silica Nanoscale Organic-Inorganic Hybrid Composites Prepared by Sol-Gel Technique // Rubber Chemistry and Technology. 2004. Vol.77(5). P. 830–846.

2. R.S. Davletbaev, I.I. Zaripov, Z.Z. Faizulina, I.M. Davletbaeva, D.S. Domrachova, A.M. Gumerov. Synthesis and characterization of amphiphilic branched silica derivatives associated with oligomeric medium // The Royal Society of Chemistry Advances. 2019. Vol. 9. P. 21233-21242.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 19-03-00280.