Контролируемая радикальная полимеризация метилметакрилата по механизму с переносом атома в присутствии новых карборановых комплексов 
рутения (II) и (III)

Князева Н.А.

Аспирант, 2 год обучения

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия

E–mail: knyaseva2012@yandex.ru

Одним из методов получения гомо- и сополимеров с заданными значениями молекулярных масс является полимеризация по механизму с переносом атома, известная  как Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP). Согласно современным теоретическим представлениям, активность металлокомплексного катализатора в рассматриваемом процессе коррелирует со значением его окислительно-восстановительным потенциалом и зависит от донирующей способности лигандов, входящих в его состав. С учетом вышесказанного, поиск новых катализаторов, характеризующихся более высокой эффективностью в условиях процесса, следует искать среди соединений с донорными лигандами. В качестве примеров таких соединений могут быть рассмотрены карборановые комплексы рутения, содержащие в своей структуре P-O-P лиганды типа  XantPhos [1], а также комплексы на основе 5-MeC2B9-карборанового лиганда (1-7).

Проведенные исследования показали, что новые комплексы рутения способны выступать в качестве катализаторов контролируемой радикальной полимеризации метилметакрилата по механизму с переносом атома даже при использовании в концентрации 0,01 мол %. Протекание процесса сопровождалось  равномерным увеличением молекулярной массы образцов с ростом конверсии, а экспериментально полученные среднечисленные молекулярные массы незначительно отличались от теоретически рассчитанных. Кривые молекулярно-массового распределения образцов являлись унимодальными, а коэффициенты полидисперсности снижались по мере протекания процесса. Контролируемый характер полимеризации подтверждался анализом концевых групп полученных полимеров методом МАЛДИ масс-спектрометрии.

Эксперименты показали, что наиболее эффективными катализаторами среди рассматриваемых комплексов показали соединения 6 и 7, содержащие метилзамещенный карборановый лиганд и орто-фениленциклоборированные фрагменты, придающие соединениям высокую стабильность в условиях процесса.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 18-73-10092).

Литература

1. Grishin I.D., Knyazeva N.A., Penkal’ A.M. Novel ruthenium(II) and (III) carborane complexes with diphosphine ligands and their application in radical polymerization // Russian Chemical Bulletin. V. 69. 2020. P. 1520.