Влияние архитектуры макромолекул на свойства термочувствительного

поли-2-этил-2-оксазина в водно-солевых растворах

Смирнова А.В., Кирилэ Т.Ю.

Аспирант 3 года обучения

Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: av.smirnova536@gmail.com

Исследованы водно-солевые растворы термочувствительных линейного поли-2-этил-2-оксазина (ПЭОЗи) и звездообразных четырёх- (К4А-ПЭОЗи) и восьмилучевого (К8А-ПЭОЗи) поли-2-этил-2-оксазина с каликс[n]ареновым ядром (n = 4, 8) (Рис. 1). Наличие гидрофобного каликс[n]арена, образующего устойчивые комплексы с нерастворимыми в воде лекарственными веществами, делает звездообразные полимеры удобными для использования в качестве наноконтейнеров для адресной доставки лекарств. Молекулярно-массовые и гидродинамические характеристики исследованных образцов определены методами светорассеяния и вискозиметрии в 2-нитропропане. Для линейного ПЭОЗи получена зависимость Марка-Куна с наклоном типичным для гибкоцепных полимеров а = 0.68 ± 0.06.  Процессы самоорганизации изучались методами светорассеяния и турбидиметрии в водно-солевых растворах при вариации концентрации полимера и содержания соли с*. Определены температуры фазового разделения Tcp исследованных полимеров. Установлено влияние числа лучей на термочувствительность. Показано, то при переходе от линейной архитектуры к звездообразной изменяется характер зависимости Tcp (с*) (Рис. 2).

Рис. 1. Структурные формулы исследованных полимеров

Рис. 2.  Зависимость температуры фазового разделения Tcp от концентрации NaCl c* для линейного ПЭОЗи и К4А-ПЭОЗи и К8А-ПЭОЗи при с = 0.5 г/дл.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 19-33-90085_Аспиранты.