Нанокорпускулярные носители фармакологически активных веществ на основе этилцианакрилата.

Серегина Т.С.1,2, Филимонова Е.А.1, Ивановская Е.В.1, Деревнин И.А. 1, Лусс А.Л.1, Дятлов В.А.1,3

Студент, 1 курса магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия

2ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова», Москва, Россия

3Институт тонких химических технологий имени М. В. Ломоносова

МИРЭА — Российского технологического университета, Москва, Россия

E–mail:tatiana.seregina.2016@yandex.ru

В качестве одного из приоритетных направлений развития медицины будущего выступает генная терапия, требующая разработок универсальных систем трансмембранной доставки лекарственных средств и генных материалов через плазмолемму непосредственно внутрь ядра живой клетки. Благодаря исследованиям в данной области было установлено, что для этой цели следует применять самоорганизующиеся нанокорпускулярные гетерогенные системы мицеллярного типа, которые демонстрируют высокую эффективность в опытах на культурах тканей. [1] В отличие от классических водорастворимых полимерных носителей, такие системы обладают способностью проникать внутрь клетки минуя механизмов фаго- и пиноцитоза. В тоже время они обладают существенным недостатком. Они хорошо работают в монокультурах тканей, однако в реальных живых организмах они обладают возможностью обмениваться содержимым с тканями и другими мицеллами до момента попадания внутрь клетки. В данной работе рассматривается способ получения нанокорпускулярных носителей на основе этилцианакрилата, выступающих в роли систем доставки, лишенных этого недостатка.

Для синтеза стенки капсулы в работе использовали поли-2-этилцианакрилат. Выбор полимера обусловлен целым рядом факторов, включая уникальную особенность синтеза этого полимера в водной среде, причем анионной полимеризацией исходного мономера 2-этилцианакрилата. [2] Процесс может быть осуществлен в двухфазных водных системах, образованных несмешивающимися друг с другом растворами водорастворимых полимеров. Образующиеся нанокапсулы не имеют в своем составе ни органической, ни жировой фаз, и могут быть наполнены как водорастворимыми физиологическими активными веществами, так и не растворимыми в воде соединениями. Процесс полимеризации не требует присутствия в системе радикальных, либо перекисных инициаторов, что позволяет инкапсулировать в системе лабильные соединения, включая генный материал.

Полученные нанокапсулы могут иметь многослойную внешнюю стенку, состоящую из твердой основной оболочки и жидкой фосфолипидной мембраны снаружи. Такие капсулы способны осуществлять трансмембранную доставку лекарств и генного материала внутрь клетки, минуя механизм фагоцитоза за счет слияния фосфолипидной оболочки с плазмолеммой клетки по механизму слияния мембран.

Литература

1. Dyatlov V.A., Katz G.A. Small diameter nanocapsules, process for their preparation and application thereof. Int. Application No PCT/IE 94/000001, Int. Publication No WO94/015590, 1994.

2. Rustamov I.R., Dyatlov V.A., Grebeneva T.A., Dyatlov A.V., Zaitsev V.V., Maleev V.I. Polycyanoacrylate porous material for bone tissue substitution // Journal of Material Chemistry. B. 2014. I 2. P.4310-4317.