Последовательное гидротиолирование и гидросилилирование – новый подход к получению амфифильных силоксановых соединений

Крижановский И.Н.,1 Анисимов А.А.,1 Темников М.Н.,1 Музафаров А.М.1,2

Аспирант, 1-го года

1 Институт Элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Москва, Россия

2 Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН Москва, Россия

E–mail: ilya.krizhanovskiy@mail.ru

Поверхностно-активные вещества на основе силоксанов по некоторым свойствам превосходят органические ПАВ, например, лучше понижают поверхностное натяжение воды, способны стабилизировать эмульсии как в водных, так и в неводных средах.

Основные разновидности структур силоксановых амфифилов, существующие на данный момент, можно разделить на две группы: линейные и разветвлённые. Линейные – структуры типа А—В, А—В—А или В—А—В, в которых А – это полярные группы (например полиэфиры), а В – это силоксановые звенья. Разветвлённые представляют собой линейную или циклическую силоксановую цепь, функционализированную гидрофильными или гидрофобными фрагментами. [1]

В настоящее время активно исследуется влияние пространственной структуры амфифилов на их коллоидно-химические свойства. Например, Гемини-ПАВы, пара-сульфонатокаликсарены и т.д. [2]

Нами разработана оригинальная методика гидротиолирования соединений с сохранением Si-H связи [3]. Также был отработан подход к их дальнейшему гидросилилированию. Последовательное проведение процессов гидротиолирования и гидросилилирования позволяет создавать полифункциональные материалы и амфифилы с настраиваемыми свойствами (Схема 1).

Схема 1. Общая схема получения полифункциональных систем.

Ранее в нашей лаборатории был разработан способ получения стереорегулярных силоксановых макроциклов с функциональными группами [4]. Сочетание этих методик позволяет синтезировать широкий ряд амфифилов с янус-структурой, в которой с разных сторон цикла будут заместители с различной природой.

Литература

1. Ahn D., Dhinojwala A. Silicone Surface Science / под ред. M.J. Owen, P.R. Dvornic. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. 23–58 с.

2. Basilio N., Francisco V., Garcia-Rio L. Aggregation of p-sulfonatocalixarene-based amphiphiles and supra-amphiphiles // Int. J. Mol. Sci. 2013. Т. 14. № 2. С. 3140–3157.

3. A. Anisimov, M. Temnikov, I. Krizhanovskiy и др. Thiol-ene click reaction with preservation of the Si-H bond: a new approach for the synthesis of functional organosilicon compounds // New Journal of Chemistry. 2021. В печати.

4. Anisimov A.A. и др. Convenient synthesis of new Si-H and Si-vinyl functionalized stereospecific 8-, 12- and 24-membered cyclosiloxanes // Macroheterocycles. 2016. Т. 9. № 4. С. 442–452.