Радикальная полимеризация акриламида в водном растворе в присутствии (фосфоноокси)олигосульфанида 1,3-диметилимидазолия – продукта реакции элементной серой с диметилфосфатсодержащими ионными жидкостями

Паскал Е.П.,1 Кривобородов Е.Г.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

E–mail: kate.nibbler@gmail.ru

Сшитый полиакриламид является одним из самых востребованных и широко используемых полимеров. Интерес к нему вызван его строением, благодаря которому он проявляет гидрофильность, при этом оставаясь неионогенным полимером [1].

Обычно полиакриламидные гели получают сшиванием полиакриламидных цепей N,N-метиленбисакриламидом, в данной работе описан способ получения сшитого полиакриламида без дополнительного введения в реакционную систему сшивающего агента.

Синтез полученного геля протекает без подвода тепла к системе, при атмосферном давлении и всего в 2 стадии (синтез инициатора и синтез самого полимера).

1. С помощью реакции диметилфосфата 1,3-диметилимидазолия с элементной серой, протекающей по механизму нуклеофильной атаки атомом кислорода диметилфосфат-аниона ионной жидкости получали (фосфоноокси)олигосульфанида 1,3-диметилимидазолия [2].

2. В концентрированный водный раствор акриламида добавляли (0,3 мл) (фосфоноокси)олигосульфанида 1,3-диметилимидазолия, перемешивали в течении 15 минут после чего оставляли высушиваться в течении 12 ч.

После промывки метанолом полученного продукта, представляющего собой твердое белое вещество, продукт был охарактеризован с помощью комплекса аналитических методов, включая 1H NMR, 13C NMR, XRD, XRF.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что полимеризация акриламида протекает по радикальному механизму, инициируемому радикалами, образующимися при гидролизе (фосфоноокси)олигосульфанида 1,3-диметилимидазолия (схема 1).

Схема 1. Предполагаемый механизм образования радикалов при добавлении (фосфоноокси)олигосульфанида 1,3-диметилимидазолия в водный раствор акриламида.

Литература

1. В. В. Лопатин, А. А. Аскадский, А. С. Перегудов. Структура и свойства полиакриламидных гелей, применяемых в медицине // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 2004, №12(46). С. 2079-2090.

2. Tarasova Natalia, Krivoborodov Efrem, Egorova Anna, Zanin Alexey, Glukhov Lev, Toropygin Ilya, Mezhuev Yaroslav. Reaction of 1,3-dimethylimidazolium dimethylphosphate with elemental sulfur // Pure and Applied Chemistry. 2020, Vol. 92, I. 8, p. 1297-1304.