Геометрические параметры элементов структуры жесткого пенополиуретана

Хитров М.С.1 Пономарёва Г.П.2

Студент, 1 курса магистратуры

1Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,

Саратов, Россия

2Филиал Самарского государственного университета путей сообщений в г. Саратове, Саратов, Россия

E-mail: mikkhitrov@yandex.ru

Жесткие пенополиуретаны заняли особое место среди пенопластов благодаря высоким физико-механическим свойствам и низкой теплопроводности, в силу последнего, основным является применение его в качестве наполнителя ограждающих конструкций.

В настоящей работе исследовалась структура модифицированного ППУ. Образцы ППУ получали введением смеси полиольного компонента и изоционатного компонентов (1:1,2) жесткой полиуретановой системы в пресс-форму, закрывали форму и создавали давление. Синтез осуществляли при температуре 20±50С. Рекомендуемая температура для синтеза ППУ составляет 15-250С. При получении пенополиуретанов важным фактором является соответствие между скоростью пенообразования и скоростью отверждения.  Синтез при температуре выше указанной приводит к перегреву, на основании того, что отверждение происходит с выделением тепла, температура повышается на 30-400С, что способствует более быстрому синтезу полимерной основы, который опережает подъем, за счет этого увеличивается плотность. Однако при низкой температуре подъем замедляется, что тоже приводит к увеличению плотности и увеличению расход системы. Продолжительность синтеза 15±3 мин, под давлением. После снятия давления образец выдерживали в течение 24 часов до полного созревания ППУ в естественных условиях[1].

При синтезе ППУ, полимерная масса распределяется по каналам Плато-Гиббса в виде стержней, вершин и тонких стенок (рис.1), образуя ячеистую структуру, с изолированными друг от друга ячейками (рис.2), приобретающими в процессе нарастания вязкости системы полиэдрическую форму.

Структуру ППУ исследовали методом электронной микроскопии.  Использовали метод среза (рис.3, рис.4).

| Рис.1 | Рис.2 | Рис.3 | Рис.4 |
| --- | --- | --- | --- |

Измеряли линейные размеры ячеек различных размеров (в количестве не менее 30 штук) и рассчитывали средний размер элементов ячейки. Размер ячеек в направлении вспенивания равен 0,4 мм, перпендикулярном вспениванию – 0,2 мм, толщина тяжа равна 0,065 мм, длина большого тяжа колеблется от 0,5 до 0,2 мм, а меньшего – в пределах 0,1-0,3 мм, средний диаметр узла – 0,12 мм.

Литература

1. Пономарева, Г.П. Влияние размера ячеек на теплопроводность пенополиуретана /Пономарева Г.П., Коноплянкин С.В. // Перспективные полимерные композиционные материалы. Альтернативные технологии. Переработка. Применение. Экология: доклады Международной конференции "Композит-2016". - Энгельс: ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., 2016. - С. 56-60.