Пористые биодеградируемые материалы на основе хитозана и модифицированного крахмала

Е. А. Качалова, И. Р. Леднев, Л. А. Смирнова

Студент, 2 курс магистратуры

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского,

химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E–mail: katerina_k1997@mail.ru

В наши дни стала актуальной проблема охраны окружающей среды в связи с выбросами предприятий, накоплением неутилизируемых отходов и загрязнением водоемов. Одним из важнейших вопросов в этой области является рациональное использование водных ресурсов. Из-за растущей нехватки воды, очистка сточных вод и водоподготовка являются одной из основных проблем в будущем. Неоднократное использование оборотной воды позволяет уменьшить объемы ее потребления и снизить количество вредных веществ в стоках предприятия.

В настоящее время используются сорбенты, содержащие в своем составе: каменный уголь, цеолит, оксид алюминия, оксид кремния и материалы на основе полипропилена, а также флокулянты, основным компонентом которых является полиакриламид, акриловая или метакриловая кислоты. Они являются синтетическими или природными, но не биоутилизируемыми и не возобновляемыми в отличие от таких природных полимеров как хитозан и крахмал.

Целью работы является синтез привитых сополимеров крахмала и акриламида, сшитых в трехмерной структуре с хитозаном [1], исследование их сорбирующей способности в процессах очистки сточных вод и водоподготовки.

Перспективным направлением при разработке сорбентов и флокулянтов является использование природных полимеров, таких как хитозан и крахмал, поскольку они широко доступны, нетоксичны и способны к биологическому разложению. Крахмал, обладающий флокулирующей и сорбционной способностью [2], является дешевым и непрерывно возобновляемым сырьевым источником. Модифицированный привитым полиакриламидом [3] крахмал с включением хитозана позволяет создать эффективный сорбент.

Разработана оригинальная методика получения пористых сорбентов (оформлена заявка на патентование). Показано, что модифицированный крахмал в композиции с хитозаном обладает высокими сорбционными свойствами, сорбирует на своей поверхности до 82% ионов Fe3+ из раствора и способен к регенерации и дальнейшему использованию. Сорбционная способность по извлечению широкого спектра ионов металлов (Cd2+, Ni2+, Cr3+, Zn2+) показана при обработке сточных вод гальванического производства одного из предприятий Нижнего Новгорода. Материал также высокоэффективен в сорбции галогенов.

Литература

1. Poon, L. Chitosan-glutaraldehyde copolymers and their sorption properties / L. Poon, L. D. Wilson, J. V Headley// Carbohydrate Polymers. - 2014. - 109, p. 92–101.

2. Nguyen Van, H., Chu Van, H., Luu Hoang, T., Vo Nguyen, D. K., & Ha Thuc, C. N. (2020). The starch modified montmorillonite for the removal of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) ions from aqueous solutions. Arabian Journal of Chemistry, 13(9), p. 7212–7223.

3. Li, S., Zheng, L., Wang, Y., Han, X., Sun, W., Yue, Y., Zou, Y. (2017). Polyacrylamide-grafted legume starch for wastewater treatment: synthesis and performance comparison. Polymer Bulletin, 74(11), p. 4371–4392.